ANEXO E – SISTEMAS DE PINTURA VALE                              (EXTRATO do PGS-005273 REV-00 – ITEM 16)

- 16.1  Grupo 01

16.1.1 VL01-C3-Sa-J

| VL01-C3-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e em áreas distantes do litoral (Ambiente C3). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C3 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL01-C3-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F20 - Epóxi pura curada com poliamina | 1 | 180 | 180 | 4 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 240 | 10 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F20: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |  |

16.1.2  VL01-C3-Sa-R

| VL01-C3-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e em áreas distantes do litoral |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C3 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL01-C3-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 180 | 180 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 240 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.1.3   VL01-C3-Sa-A

| VL01-C3-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e em áreas distantes do litoral |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C3 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL01-C3-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 180 | 180 | 8 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 240 | 14 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

  - Grupo 02

16.2.1 VL02-C3-Sa-J

| VL02-C3-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, em áreas distantes do litoral e com a presença de produtos químicos. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C3 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL02-C3-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F20 - Epóxi pura curada com poliamina | 1 | 180 | 180 | 4 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 240 | 10 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F20: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.2.2    VL02-C3-Sa-R

| VL02-C3-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, em áreas distantes do litoral e com a presença de produtos químicos. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C3 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL02-C3-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 180 | 180 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 240 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.2.3   VL02-C3-Sa-A

| VL02-C3-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, em áreas distantes do litoral e com a presença de produtos químicos. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C3 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL02-C3-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 180 | 180 | 8 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 240 | 14 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.3   Grupo 03

16.3.1  VL03-C4-Sa-J

| VL03-C4-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço patinável sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL03-C4-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F20 - Epóxi pura curada com poliamina | 1 | 180 | 180 | 4 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 240 | 10 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F20: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.3.2   VL03-C4-Sa-R

| VL03-C4-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço patinável sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL03-C4-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 180 | 180 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 240 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.3.3    VL03-C4-Sa-A

| VL03-C4-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço patinável sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL03-C4-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 180 | 180 | 8 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 240 | 14 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.4    Grupo 04

16.4.1   VL04-C4-Sa-J

| VL04-C4-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e em áreas distantes do litoral tais como estruturas prediais. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL04-C4-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F20 - Epóxi pura curada com poliamina | 1 | 180 | 180 | 4 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 240 | 10 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F20: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.4.2    VL04-C4-Sa-R

| VL04-C4-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e em áreas distantes do litoral tais como estruturas prediais. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL04-C4-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 240 | 240 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 240 | 6 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.4.3    VL04-C4-Sa-A

| VL04-C4-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e em áreas distantes do litoral tais como estruturas prediais. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL04-C4-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 180 | 180 | 8 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 240 | 14 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

  - Grupo 05

    - VL05-C4-Sa-J

| VL05-C4-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e em áreas distantes do litoral (Ambiente C4). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL05-C4-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F20 - Epóxi pura curada com poliamina | 1 | 180 | 180 | 4 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 240 | 10 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F20: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do tema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

    - VL05-C4-Sa-R

| VL05-C4-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e em áreas distantes do litoral (Ambiente C4). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL05-C4-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 180 | 180 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 240 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

    - VL05-C4-Sa-A

| VL05-C4-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e em áreas distantes do litoral (Ambiente C4). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL05-C4-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 180 | 180 | 8 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 240 | 14 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

  - Grupo 06/06A

    - VL06-C4-Sa-X

| VL06-C4-Sa-X |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, em áreas distantes do litoral e que trabalharão à temperatura de 90 °C a até 205 °C. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL06-C4-Sa-X |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F26 - Epóxi fenólico/novolac curada com poliamina | 2 | 125 | 125 | 7 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 250 | 14 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F26: Pistola Airless e Trincha; Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

    - VL06-C4-Sa-R

| VL06-C4-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, em áreas distantes do litoral e que trabalharão à temperatura de 90 °C a até 205 °C. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL06-C4-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 250 | 250 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 250 | 6 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.6.3   VL06A-C3-Sa-Y

| VL06A-C3-Sa-Y |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono que trabalharão com temperaturas de 205˚C até 540ºC. |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C3 H |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C3 H |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*1) |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade 40 a 50 μm |  |  |  |  |
| VL06A-C3-Sa-Y |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |
| 1- F06 - Etil Silicato de Zinco(*2) | 1 | 70 | 70 | 4 - 10 |
| 2- A07 – Alumínio Silicone(*3) | 2 | 25 | 50 | 4 - 48 |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 120 |  |
| Observações: |  |  |  |  |
| (*1) A aplicação do solvente deve ser realizada apenas quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato. (*2) A mistura e a homogeneização devem ser realizadas sempre com misturador mecânico. A pulverização somente deve ser feita com equipamentos de pintura que disponham de agitação mecânica durante toda a aplicação. (*3) É recomendado a aplicação de um mist coat (mesma tinta diluída a 40%) para melhorar a performance da aplicação das demãos subsequentes. Método de Aplicação: 1 – F06: Pistola Convencional, Pistola Airless e Trincha; 2 – A07: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1- Antes da aplicação das tintas todas as superfícies a serem revestidas deverão ser preparadas conforme o item acima-PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE e estar limpas ,secas e isentas de qualquer contaminação. 2- Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato e/ou entre demãos, deverá ser obrigatoriamente removida com a execução de lavagem com água doce e limpeza com solvente NBR 15158. 3- Quando ultrapassado o intervalo de repintura ou constatada a presença de contaminantes sólidos,oleosidades,graxas,gordura ou outro contaminante a peça deverá passar por processo de lixamento No caso da tinta F06 deve apenas ser lavada usando água doce sob pressão (1500 – 3000 psi). Retoque em campo: Para recuperação de pintura desgastada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com Lavagem de água doce com alta pressão e lixamento para remoção destas camadas. No caso da tinta F06 deve apenas ser lavada usando água doce sob pressão (1500 – 3000 psi) e realizado o retoque com a tinta F05. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |

  - Grupo 07

    - VL07-C4-Sa-J

| VL07-C4-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos, abrasão e em áreas distantes do litoral. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL07-C4-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F17 - Epóxi curada com poliamina | 1 | 340 | 340 | 8 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 400 | 14 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F17: Pistola Airless, Rolo e Trincha Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

    - VL07-C4-Sa-R

| VL07-C4-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos, abrasão e em áreas distantes do litoral. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL07-C4-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 340 | 340 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 400 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

    - VL07-C4-Sa-A

| VL07-C4-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos, abrasão e em áreas distantes do litoral. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL07-C4-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 340 | 340 | 8 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 400 | 14 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

  - Grupo 08

    - VL08-C4-Sa-J

| VL08-C4-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e em áreas distantes do litoral. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL08-C4-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F20 - Epóxi pura curada com poliamina | 1 | 180 | 180 | 4 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 240 | 10 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F20: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

    - VL08-C4-Sa-R

| VL08-C4-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e em áreas distantes do litoral. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL08-C4-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 180 | 180 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 240 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

    - VL08-C4-Sa-A

| VL08-C4-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e em áreas distantes do litoral. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL08-C4-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 180 | 180 | 8 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 240 | 14 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

  - Grupo 09

    - VL09-C4-Sa-R

| VL09-C4-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e em áreas distantes do litoral e que trabalharão à temperatura de 90 °C a até 205 °C. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*1) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL09-C4-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F26 - Epóxi fenólico/novolac curada com poliamina | 2 | 125 | 125 | 7 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 250 | 14 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F26: Pistola Airless e Trincha; Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

    - VL09-C4-Sa-X

| VL09-C4-Sa-X |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e em áreas distantes do litoral e que trabalharão à temperatura de 90 °C a até 205 °C. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL09-C4-Sa-X |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 250 | 250 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 250 | 6 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

  - Grupo 10

    - VL10-C4-Sa-J

| VL10-C4-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL10-C4-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F20 - Epóxi pura curada com poliamina | 1 | 180 | 180 | 4 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 240 | 10 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F20: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

    - VL10-C4-Sa-R

| VL10-C4-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL10-C4-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 180 | 180 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 240 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

    - VL10-C4-Sa-A

| VL10-C4-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL10-C4-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 180 | 180 | 8 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 240 | 14 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.11   Grupo 11

16.11.1 VL11-C4-Sa-J

| VL11-C4-Sa -J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |
| Substratos em aço galvanizado sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: VH |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC- SP1(*2) |  |  |  |  |
| 3-Jato ligeiro com abrasivo não metálico ou inerte deixando a superfície limpa e rugosa com mesmo padrão de rugosidade-SSPC-SP 16. Após, lavar com agua doce e secagem da superfície. |  |  |  |  |
| 4-Perfil de rugosidade entre 70 e 100µm |  |  |  |  |
| VL11-C4-Sa-J |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |
| 1- F23 - Primer promotor de aderência | 1 | 70 | 70 | 6 |
| 2- F20- Epóxi pura curada com poliamina | 1 | 180 | 180 | 4 |
| 3- A05-Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 310 |  |
| Observações: |  |  |  |  |
| (*1).Quando constatada a presença de cloretos acima de 7µg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidosa, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2 ) Quando constatada a presença de oleosidades ,graxas ,gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC- SP 1. Método de Aplicação: 1- F23: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – F20: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 3 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1-Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura -- Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos- Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos - Lixamento e lavagem com água doce; 2-Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico- química conforme SSPC- SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado.. . |  |  |  |  |

16.11.2   VL11-C4-Sa-R

| VL11-C4-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |
| Substratos em aço galvanizado sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: VH |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC- SP1(*2) |  |  |  |  |
| 3-Jato ligeiro com abrasivo não metálico ou inerte deixando a superfície limpa e rugosa com mesmo padrão de rugosidade-SSPC-SP 16. Após, lavar com agua doce e secagem da superfície. |  |  |  |  |
| 4-Perfil de rugosidade entre 70 e 100µm |  |  |  |  |
| VL11-C4-Sa-R |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |
| 1- F23 - Primer promotor de aderência | 1 | 70 | 70 | 6 |
| 2- F18- Epóxi NOVOLAC | 1 | 180 | 180 | 6 |
| 3- A05-Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 310 |  |
| Observações: |  |  |  |  |
| (*1).Quando constatada a presença de cloretos acima de 7µg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidosa, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2 ) Quando constatada a presença de oleosidades ,graxas ,gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC- SP 1. Método de Aplicação: 1- F23: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 3 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1-Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura -- Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos- Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos - Lixamento e lavagem com água doce; 2-Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico- química conforme SSPC- SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado.. . |  |  |  |  |

16.11.3   VL11-C4-Sa-A

| VL11-C4- Sa- A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |
| Substratos em aço galvanizado sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C4 |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: VH |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(1*) |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC- SP1(2*) |  |  |  |  |
| 3-Jato ligeiro com abrasivo não metálico ou inerte deixando a superfície limpa e rugosa com mesmo padrão de rugosidade-SSPC-SP 16.Após, lavar com agua doce e secagem do substrato. |  |  |  |  |
| 4-Perfil de rugosidade entre 70 e 100µm |  |  |  |  |
| VL11-C4-Sa-A |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |
| 1- F23 - Primer promotor de aderência | 1 | 70 | 70 | 6 |
| 2- F16- Epóxi modificado de alto solido | 1 | 180 | 180 | 6 |
| 3- A05-Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 310 |  |
| Observações: |  |  |  |  |
| (*1).Quando constatada a presença de cloretos acima de 7µg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidosa, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2 ) Quando constatada a presença de oleosidades ,graxas ,gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC- SP 1. Método de Aplicação: 1 – F23: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 - F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 3 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1-Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura -- Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos- Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos - Lixamento e lavagem com água doce; 2-Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico- química conforme SSPC- SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |

- 16.12    Grupo 12

16.12.1  VL12-C5-Sa-J

| VL12-C5-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e em áreas distantes do litoral. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL12-C5-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F17 - Epóxi curada com poliamina | 1 | 240 | 240 | 4 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 300 | 10 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F17: Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.12.2  VL12-C5-Sa-R

| VL12-C5-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e em áreas distantes do litoral. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL12-C5-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 240 | 240 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 300 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.12.3 VL12-C5-Sa-A

| VL12-C5-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e em áreas distantes do litoral. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL12-C5-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 240 | 240 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 300 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.12.4  VL12-C5-Sa-X

| VL12-C5-Sa-X |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e em áreas distantes do litoral. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 40 e 50 μm |  |  |  |  |  |
| VL12-C5-Sa-X |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F05 - Epóxi rico em zinco(*3) | 1 | 60 | 60 | 1 |  |
| 2- F13 - Epóxi de alta espessura | 1 | 160 | 160 | 12 |  |
| 3- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 280 | 19 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. (*3) A mistura e a homogeneização devem ser realizadas sempre com misturador mecânico. A pulverização somente deve ser feita com equipamentos de pintura que disponham de agitação mecânica durante toda a aplicação. Método de Aplicação: 1 – F05: Pistola Convencional, Pistola Airless e Trincha 2 – F13: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento 3 – No caso da tinta F05 deve apenas ser lavada usando água doce sob pressão (1500 – 3000 psi). |  |  |  |  |  |
| Retoque em campo: Para recuperação de pintura desgastada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme NBR 15158 (se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas (exceto na tinta F05). No caso da tinta F05 deve-se apenas lavar usando água doce sob pressão (1500 – 3000 psi). Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato esteja exposto, deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e, na sequência, proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

- 16.13 Grupo 13

16.13.1 VL13-C5-Sa-J

| VL13-C5-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e em áreas distantes do litoral (Ambiente C5). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL13-C5-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F17 - Epóxi curada com poliamina | 1 | 240 | 240 | 4 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 300 | 10 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F17: Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.13.2 VL13-C5-Sa-R

| VL13-C5-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e em áreas distantes do litoral (Ambiente C5). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL13-C5-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 240 | 240 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 300 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.13.3  VL13-C5-Sa-A

| VL13-C5-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e em áreas distantes do litoral (Ambiente C5). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL13-C5-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 240 | 240 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 300 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.13.4  VL13-C5-Sa-X

| VL13-C5-Sa-X |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e em áreas distantes do litoral (Ambiente C5). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 40 e 50 μm |  |  |  |  |  |
| VL13-C5-Sa-X |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F05 - Epóxi rico em zinco(*3) | 1 | 60 | 60 | 1 |  |
| 2- F13 - Epóxi de alta espessura | 1 | 160 | 160 | 12 |  |
| 3- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 280 | 19 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. (*3) A mistura e a homogeneização devem ser realizadas sempre com misturador mecânico. A pulverização somente deve ser feita com equipamentos de pintura que disponham de agitação mecânica durante toda a aplicação. Método de Aplicação: 1 – F05: Pistola Convencional, Pistola Airless e Trincha 2 – F13: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento 3 – No caso da tinta F05 deve apenas ser lavada usando água doce sob pressão (1500 – 3000 psi). |  |  |  |  |  |
| Retoque em campo: Para recuperação de pintura desgastada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme NBR 15158 (se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas (exceto na tinta F05). No caso da tinta F05 deve-se apenas lavar usando água doce sob pressão (1500 – 3000 psi). Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato esteja exposto, deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e, na sequência, proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.14  Grupo 14

16.14.1 VL14-C5-Sa-J

| VL14-C5-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e em áreas distantes do litoral tais como estruturas prediais e/ou dentro de prédios. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL14-C5-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F17 - Epóxi curada com poliamina | 1 | 240 | 240 | 4 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 300 | 10 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F17: Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.14.2 VL14-C5-Sa-R

| VL14-C5-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e em áreas distantes do litoral tais como estruturas prediais e/ou dentro de prédios. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL14-C5-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 240 | 240 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 300 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.14.3 VL14-C5-Sa-A

| VL14-C5-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e em áreas distantes do litoral tais como estruturas prediais e/ou dentro de prédios. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL14-C5-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 240 | 240 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 300 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.15  Grupo 15

16.15.1 VL15-C5-Sa-J

| VL15-C5-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL15-C5-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F17 - Epóxi curada com poliamina | 1 | 400 | 400 | 4 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 460 | 10 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F17: Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.15.2  VL15-C5-Sa-R

| VL15-C5-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL15-C5-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 400 | 400 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 460 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.15.3 VL15-C5-Sa-A

| VL15-C5-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL15-C5-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 400 | 400 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 460 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.15.4  VL15-C5-Sa-X

| VL15-C5-Sa-X |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 40 e 50 μm |  |  |  |  |  |
| VL15-C5-Sa-X |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F05 - Epóxi rico em zinco(*3) | 1 | 60 | 60 | 1 |  |
| 2- F13 - Epóxi de alta espessura | 1 | 160 | 160 | 12 |  |
| 3- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 280 | 19 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. (*3) A mistura e a homogeneização devem ser realizadas sempre com misturador mecânico. A pulverização somente deve ser feita com equipamentos de pintura que disponham de agitação mecânica durante toda a aplicação. Método de Aplicação: 1 – F05: Pistola Convencional, Pistola Airless e Trincha 2 – F13: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento 3 – No caso da tinta F05 deve apenas ser lavada usando água doce sob pressão (1500 – 3000 psi). |  |  |  |  |  |
| Retoque em campo: Para recuperação de pintura desgastada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme NBR 15158 (se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas (exceto na tinta F05). No caso da tinta F05 deve-se apenas lavar usando água doce sob pressão (1500 – 3000 psi). Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato esteja exposto, deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e, na sequência, proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.16  Grupo 16

16.16.1 VL16-C5-Sa-J

| VL16-C5-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina) tais como estruturas prediais e/ou dentro de prédios. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL16-C5-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F17 - Epóxi curada com poliamina | 1 | 240 | 240 | 4 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 300 | 10 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F17: Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.16.2 VL16-C5-Sa-R

| VL16-C5-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina) tais como estruturas prediais e/ou dentro de prédios. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL16-C5-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 240 | 240 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 300 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.16.3 VL16-C5-Sa-A

| VL16-C5-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina) tais como estruturas prediais e/ou dentro de prédios. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL16-C5-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 240 | 240 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 300 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.17    Grupo 17

16.17.1  VL17-C5-Sa-R

| VL17-C5-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, próximos ao litoral (névoa salina) e que trabalharão à temperatura de 90 °C a até 205 °C. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL17-C5-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F26 - Epóxi fenólico/novolac curada com poliamina | 2 | 125 | 250 | 7 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 250 | 14 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F26: Pistola Airless e Trincha; Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.17.2  VL17-C5-Sa-X

| VL17-C5-Sa-X |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, próximos ao litoral (névoa salina) e que trabalharão à temperatura de 90 °C a até 205 °C. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL17-C5-Sa-X |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 250 | 250 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 250 | 6 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.18     Grupo 18

16.18.1  VL18-C5-Sa-J

| VL18-C5-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL18-C5-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F17 - Epóxi curada com poliamina | 1 | 240 | 240 | 4 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 300 | 10 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F17: Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.18.2 VL18-C5-Sa-R

| VL18-C5-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL18-C5-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 240 | 240 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 300 | 12 |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.18.3 VL18-C5-Sa-A

| VL18-C5-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL18-C5-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 240 | 240 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 300 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.18.4 VL18-C5-Sa-X

| VL18-C5-Sa-X |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 40 e 50 μm |  |  |  |  |  |
| VL18-C5-Sa-X |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F05 - Epóxi rico em zinco(*3) | 1 | 60 | 60 | 1 |  |
| 2- F13 - Epóxi de alta espessura | 1 | 160 | 160 | 12 |  |
| 3- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 280 | 19 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. (*3) A mistura e a homogeneização devem ser realizadas sempre com misturador mecânico. A pulverização somente deve ser feita com equipamentos de pintura que disponham de agitação mecânica durante toda a aplicação. Método de Aplicação: 1 – F05: Pistola Convencional, Pistola Airless e Trincha 2 – F13: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento 3 – No caso da tinta F05 deve apenas ser lavada usando água doce sob pressão (1500 – 3000 psi). |  |  |  |  |  |
| Retoque em campo: Para recuperação de pintura desgastada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme NBR 15158 (se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas (exceto na tinta F05). No caso da tinta F05 deve-se apenas lavar usando água doce sob pressão (1500 – 3000 psi). Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato esteja exposto, deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e, na sequência, proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.19  Grupo 19

16.19.1 VL19-C5-Sa-J

| VL19-C5-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e próximos ao litoral (névoa salina) tais como estruturas prediais e/ou dentro de prédios. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL19-C5-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F17 - Epóxi curada com poliamina | 1 | 240 | 240 | 4 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 300 | 10 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F17: Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.19.2  VL19-C5-Sa-R

| VL19-C5-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e próximos ao litoral (névoa salina) tais como estruturas prediais e/ou dentro de prédios. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL19-C5-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 240 | 240 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 300 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.19.3  VL19-C5-Sa-A

| VL19-C5-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e próximos ao litoral (névoa salina) tais como estruturas prediais e/ou dentro de prédios. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL19-C5-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 240 | 240 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 300 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.20  Grupo 20

16.20.1  VL20-C5-Sa-J

| VL20-C5-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço microligado sujeitos a umidade, produtos químicos e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL20-C5-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F17 - Epóxi curada com poliamina | 1 | 240 | 240 | 4 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 300 | 10 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F17: Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.20.2  VL20-C5-Sa-R

| VL20-C5-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço microligado sujeitos a umidade, produtos químicos e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL20-C5-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 240 | 240 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 300 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.20.3  VL20-C5-Sa-A

| VL20-C5-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço microligado sujeitos a umidade, produtos químicos e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL20-C5-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 240 | 240 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 300 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.20.4  VL20-C5-Sa-X

| VL20-C5-Sa-X |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço microligado sujeitos a umidade, produtos químicos e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 40 e 50 μm |  |  |  |  |  |
| VL20-C5-Sa-X |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F05 - Epóxi rico em zinco(*3) | 1 | 60 | 60 | 1 |  |
| 2- F13 - Epóxi de alta espessura | 1 | 160 | 160 | 12 |  |
| 3- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 280 | 19 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. (*3) A mistura e a homogeneização devem ser realizadas sempre com misturador mecânico. A pulverização somente deve ser feita com equipamentos de pintura que disponham de agitação mecânica durante toda a aplicação. Método de Aplicação: 1 – F05: Pistola Convencional, Pistola Airless e Trincha 2 – F13: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento 3 – No caso da tinta F05 deve apenas ser lavada usando água doce sob pressão (1500 – 3000 psi). |  |  |  |  |  |
| Retoque em campo: Para recuperação de pintura desgastada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme NBR 15158 (se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas (exceto na tinta F05). No caso da tinta F05 deve-se apenas lavar usando água doce sob pressão (1500 – 3000 psi). Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato esteja exposto, deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e, na sequência, proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.21  Grupo 21

16.21.1  VL21-C5-Sa-J

| VL21-C5-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e em áreas distantes do litoral (Ambiente C5). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: M |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL21-C5-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F17 - Epóxi curada com poliamina | 1 | 340 | 340 | 4 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 400 | 10 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F17: Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.21.2  VL21-C5-Sa-R

| VL21-C5-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e em áreas distantes do litoral (Ambiente C5). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: M |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL21-C5-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 340 | 340 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 400 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.21.3  VL21-C5-Sa-A

| VL21-C5-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e em áreas distantes do litoral (Ambiente C5). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: M |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL21-C5-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 340 | 340 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 400 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.22  Grupo 22

16.22.1 VL22-C5-Sa-J

| VL22-C5-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço microligado sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: VH |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL22-C5-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F17 - Epóxi curada com poliamina | 1 | 300 | 300 | 4 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 360 | 10 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F17: Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.22.2  VL22-C5-Sa-R

| VL22-C5-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e em áreas distantes do litoral (Ambiente C5). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: M |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL22-C5-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 300 | 300 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 360 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.22.3  VL22-C5-Sa-A

| VL22-C5-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço microligado sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: VH |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL22-C5-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 300 | 300 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 360 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.22.4  VL22-C5-Sa-X

| VL22-C5-Sa-X |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço microligado sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: C5 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: VH |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 40 e 50 μm |  |  |  |  |  |
| VL22-C5-Sa-X |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F05 - Epóxi rico em zinco(*3) | 1 | 60 | 60 | 1 |  |
| 2- F13 - Epóxi de alta espessura | 1 | 200 | 200 | 12 |  |
| 3- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 320 | 19 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. (*3) A mistura e a homogeneização devem ser realizadas sempre com misturador mecânico. A pulverização somente deve ser feita com equipamentos de pintura que disponham de agitação mecânica durante toda a aplicação. Método de Aplicação: 1 – F05: Pistola Convencional, Pistola Airless e Trincha 2 – F13: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento 3 – No caso da tinta F05 deve apenas ser lavada usando água doce sob pressão (1500 – 3000 psi). |  |  |  |  |  |
| Retoque em campo: Para recuperação de pintura desgastada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme NBR 15158 (se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas (exceto na tinta F05). No caso da tinta F05 deve-se apenas lavar usando água doce sob pressão (1500 – 3000 psi). Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato esteja exposto, deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e, na sequência, proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.23  Grupo 23

16.23.1 VL23-CX-Sa-J

| VL23-CX-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço galvanizado sujeitos a umidade, produtos químicos e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: CX |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| Não aplicável |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL23-CX-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F17 - Epóxi curada com poliamina | 1 | 390 | 390 | 8 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 450 | 14 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F17: Pistola Airless, Rolo e Trincha 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.23.2  VL23-CX-Sa-R

| VL23-CX-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço galvanizado sujeitos a umidade, produtos químicos e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: CX |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| Não aplicável |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL23-CX-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 390 | 390 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 450 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.23.3 VL23-CX-Sa-A

| VL23-CX-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço galvanizado sujeitos a umidade, produtos químicos e próximos ao litoral (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: CX |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| Não aplicável |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL23-CX-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 390 | 390 | 6 |  |
| 2- A05 - Poliuretano acrílico alifático | 1 | 60 | 60 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 450 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.24   Grupo 24

16.24.1 VL24-Im2-Sa-J

| VL24-Im2-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos à imersão e em áreas distantes do litoral. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: Im2 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL24-Im2-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F17 - Epóxi curada com poliamina | 1 | 400 | 400 | 8 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 400 | 8 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 5 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F17: Pistola Airless, Rolo e Trincha Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.24.2  VL24-Im2-Sa-R

| VL24-Im2-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos à imersão e em áreas distantes do litoral. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: Im2 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL24-Im2-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F19 - Epóxi pura modificada | 1 | 400 | 400 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 400 | 6 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 5 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F19: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.24.3  VL24-Im2-Sa-A

| VL24-Im2-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos à imersão e em áreas distantes do litoral. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: Im2 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL24-Im2-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 400 | 400 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 400 | 6 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 5 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.25   Grupo 25

16.25.1 VL25-Im2-Sa-J

| VL25-Im2-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos à imersão, combustíveis e em áreas distantes do litoral. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: Im2 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL25-Im2-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F17 - Epóxi curada com poliamina | 1 | 400 | 400 | 8 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 400 | 8 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 5 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F17: Pistola Airless, Rolo e Trincha Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.25.2  VL25-Im2-Sa-R

| VL25-Im2-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos à imersão, combustíveis e em áreas distantes do litoral. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: Im2 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL25-Im2-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F19 - Epóxi pura modificada | 1 | 400 | 400 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 400 | 6 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 5 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F19: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.25.3  VL25-Im2-Sa-A

| VL25-Im2-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos à imersão, combustíveis e em áreas distantes do litoral. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: Im2 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL25-Im2-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 400 | 400 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 400 | 6 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 5 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.26   Grupo 26

16.26.1 VL26-Im2-Sa-J

| VL26-Im2-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos à imersão, abrasão e em áreas distantes do litoral. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: Im2 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL26-Im2-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F17 - Epóxi curada com poliamina | 1 | 400 | 400 | 8 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 400 | 8 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 5 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F17: Pistola Airless, Rolo e Trincha Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.26.2  VL26-Im2-Sa-R

| VL26-Im2-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos à imersão, abrasão e em áreas distantes do litoral. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: Im2 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL26-Im2-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F19 - Epóxi pura modificada | 1 | 400 | 400 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 400 | 6 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 5 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F19: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.26.3  VL26-Im2-Sa-A

| VL26-Im2-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos à imersão, abrasão e em áreas distantes do litoral. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: Im2 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL26-Im2-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 400 | 400 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 400 | 6 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 5 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.27   Grupo 27

16.27.1 VL27-Im2-Sa-J

| VL27-Im2-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos à imersão, abrasão e em contato direto com água salgada (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: Im2 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: VH |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL27-Im2-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F17 - Epóxi curada com poliamina | 2 | 270 | 540 | 8 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 540 | 16 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 5 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F17: Pistola Airless, Rolo e Trincha Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.27.2  VL27-Im2-Sa-R

| VL27-Im2-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos à imersão, abrasão e em contato direto com água salgada (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: Im2 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: VH |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL27-Im2-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 2 | 270 | 540 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 540 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 5 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.27.3  VL27-Im2-Sa-A

| VL27-Im2-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos à imersão, abrasão e em contato direto com água salgada (névoa salina). |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: Im2 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: VH |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL27-Im2-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 2 | 270 | 540 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 540 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 5 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – A05: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.28 Grupo 28

16.28.1 VL28-Im3-Sa-J

| VL28-Im3-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e enterrados. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: Im3 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL28-Im3-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F17 - Epóxi curada com poliamina | 1 | 400 | 400 | 8 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 400 | 8 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 5 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F17: Pistola Airless, Rolo e Trincha Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.28.2   VL28-Im3-Sa-R

| VL28-Im3-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e enterrados. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: Im3 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL28-Im3-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F19 - Epóxi pura modificada | 1 | 400 | 400 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 400 | 6 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 5 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F19: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.28.3 VL28-Im3-Sa-A

| VL28-Im3-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e enterrados. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: Im3 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 5: H |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL28-Im3-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 400 | 400 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 400 | 6 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 5 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.29   Grupo 29

16.29.1  VL29-Im4-Sa-J

| VL29-Im4-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos à imersão, abrasão e em contato direto com água salgada (névoa salina) com proteção catódica. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: Im4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| Não aplicável |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL29-Im4-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F17 - Epóxi curada com poliamina | 1 | 400 | 400 | 8 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 400 | 8 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 5 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F17: Pistola Airless, Rolo e Trincha Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.29.2  VL29-Im4-Sa-R

| VL29-Im4-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos à imersão, abrasão e em contato direto com água salgada (névoa salina) com proteção catódica. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: Im4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| Não aplicável |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL29-Im4-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 2 | 200 | 200 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 400 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 5 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.29.3  VL29-Im4-Sa-A

| VL29-Im4-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Substratos em aço carbono sujeitos à imersão, abrasão e em contato direto com água salgada (névoa salina) com proteção catódica. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: Im4 |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| Não aplicável |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL29-Im4-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 400 | 400 | 6 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 400 | 6 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 5 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.63    Grupo 63

16.63.1  VL63-CX-Sa-R

| VL63-CX-Sa-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Ligações parafusadas (Talas de Junção) sujeitas à névoa salina e umidade. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: CX |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| Não aplicável |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL63-CX-Sa-R |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F18 - Epóxi NOVOLAC | 1 | 400 | 400 | 6 |  |
| 2- F22 - Elastômero (Primer) | 2 | 200 | 400 | 2 |  |
| 2- A06 - Elastômero (Acabamento) | 2 | 100 | 200 | 2 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 1000 | 10 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F18: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – F22: Elastômero: Manual e Trincha; 3 – A06: Elastômero: Manual e Trincha.. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.63.2  VL63-CX-Sa-A

| VL63-CX-Sa-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Ligações parafusadas (Talas de Junção) sujeitas à névoa salina e umidade. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: CX |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| Não aplicável |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL63-CX-Sa-A |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F16 - Epóxi modificado de alto sólido | 1 | 400 | 400 | 8 |  |
| 2- F22 - Elastômero (Primer) | 2 | 200 | 400 | 2 |  |
| 2- A06 - Elastômero (Acabamento) | 2 | 100 | 200 | 2 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 1000 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F16: Pistola Convencional, Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – F22: Elastômero: Manual e Trincha; 3 – A06: Elastômero: Manual e Trincha.. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |

16.63.3  VL63-CX-Sa-J

| VL63-CX-Sa-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Ambiente |  |  |  |  |  |
| Ligações parafusadas (Talas de Junção) sujeitas à névoa salina e umidade. |  |  |  |  |  |
| Categoria de Corrosividade |  |  |  |  |  |
| ISO 12944 parte 2: CX |  |  |  |  |  |
| Expectativa de Durabilidade |  |  |  |  |  |
| Não aplicável |  |  |  |  |  |
| Preparação da Superfície |  |  |  |  |  |
| 1- Lavagem de água doce com alta pressão(*1) |  |  |  |  |  |
| 2- Limpeza com solventes, de acordo com o método SSPC-SP 1(*2) |  |  |  |  |  |
| 3- Jato Abrasivo Ao Metal Quase Branco padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1 ou SSPC-SP 10. |  |  |  |  |  |
| 4- Perfil de rugosidade entre 70 e 100 μm |  |  |  |  |  |
| VL63-CX-Sa-J |  |  |  |  |  |
| Tintas | № de demãos | Espessura mínima de película seca / demão [μm] | Espessura mínima de película seca [μm] | Tempo de secagem repintura [h] 25ºC |  |
| 1- F17 - Epóxi curada com poliamina | 1 | 400 | 400 | 8 |  |
| 2- F22 - Elastômero (Primer) | 2 | 200 | 400 | 2 |  |
| 2- A06 - Elastômero (Acabamento) | 2 | 100 | 200 | 2 |  |
| Espessura película seca total [μm] |  |  | 1000 | 12 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| (*1) Quando constatada a presença de cloretos acima de 7 μg/cm² ou constatada a presença de contaminantes sólidos, proceder obrigatoriamente a lavagem com água doce anteriormente ao jateamento abrasivo. (*2) Quando constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura no substrato, proceder obrigatoriamente com a aplicação do solvente de acordo com a norma SSPC-SP 1. Método de Aplicação: 1 – F17: Pistola Airless, Rolo e Trincha; 2 – F22: Elastômero: Manual e Trincha; 3 – A06: Elastômero: Manual e Trincha.. Lavagem e Lixamento entre Demãos: 1 – Quando constatada a presença de algum contaminante, realizar os respectivos procedimentos: a. Oleosidades, graxas ou gordura – Limpeza com solvente de acordo com a norma SSPC-SP1; b. Contaminantes sólidos não aderidos – Lavagem com água doce; c. Contaminantes sólidos aderidos – Lixamento e lavagem com água doce; 2 – Quando ultrapassado o intervalo de repintura, proceder obrigatoriamente com lixamento. Retoque em campo: Para recuperação de pintura danificada, sem presença de corrosão, devem-se avaliar as camadas que foram comprometidas e proceder com lavagem de água doce com alta pressão, limpeza físico-química conforme SSPC-SP 1(se constatada a presença de oleosidades, graxas, gordura ou outros contaminantes no substrato) e lixamento para remoção destas camadas. Proceder com a pintura sobre as tintas remanescente de forma a completar o esquema de pintura acima. Caso o substrato seja exposto deverá ser realizada limpeza de superfície com padrão de limpeza mínimo SSPC-SP 11 / SP 10 e proceder com aplicação do sistema de pintura aqui especificado. |  |  |  |  |  |