+

| REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE: TIPO EMISSÃO |  | A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO | C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO | E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO |  |  | G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO |  |  |
| Rev. | TE | Descrição |  |  | Por | Ver. | Apr. | Aut. | Data |
| 0 | C | PARA CONHECIMENTO |  |  | EPA | JM | EMV | MD | 31/08/05 |
| 7 | C | REV. OS ITENS 13.1; 15.2 e 18 (TABELAS F02, F03, F07, A02, A04 – ALTER. UNIDADE DO ITEM “DESCAIMENTO” DE mm P/ m) |  |  | PAJ | JSF | CFD | MB | 28/06/10 |
| 8 | C | REVISADOS ITENS 2.0 e 10.3.1 |  |  | PAJ | JSF | CFD | MB | 15/10/10 |
| 9 | C | REVISADO ITEM 12.2.11 |  |  | RMC | JSF | MB | PP | 05/01/11 |
| 10 | C | REVISADO ITENS 12.2.1, 12.2.6, 20.0 e SISTEMA H2 |  |  | IAM | FCC | MB | PP | 31/08/11 |
| 11 | C | REVISÃO GERAL |  |  | IAM | FCC | MB | PP | 21/12/11 |
| 12 | C | REV.GERAL PARA INCLUSÃO DE REQ. NOS PROJ. DE FERROSOS, FERTILIZANTES, COBRE E ENERGIA |  |  | IAM | FCC | MB | PP | 28/11/12 |
| 13 | C | REVISADOS ITENS: 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 13.0, 14.0, 16.0, 17.0, 18.0 E 20.0. |  |  | LTM | GGG | MB | AC | 16/09/15 |
| 14 | C | REVISADOS ITENS 16.1 E 16.3.2. |  |  | emg | lmm | mb | gcc | 18/11/16 |
| 15 | C | REVISÃO DOS ITENS 3.0, 4.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 14.0, 16.0,17.0,18.0 E 20.0. INCLUSÃO ITEM 21.0 (PNR) |  |  | GSC | MB | MB | GCC | 18/12/20 |
| 16 | C | REVISÃO GERAL PARA COMPATIBILIZAÇÃO COM O PGS-005273.INCLUSÃO ANEXOS A, B, C, D |  |  | LTM | APY | APY | KLM | 17/03/22 |
| 17 | C | INCLUSÃO DE SISTEMAS DE PINTURA DO PGS-005273 COMO ANEXO E, PADRONIZAÇÃO DE CORES COMO ANEXO F. |  |  | apy | ltm | bar | klm | 05/04/22 |
| 18 | C | REVISADOS ITENS:3.0, 4.0, 5.0, 8.0, 10.0, 12.0, 16.0, 19.0, ANEXO E. |  |  | LTM | APY | APY | KLM | 06/12/23 |
| Este documento tem o objetivo de orientar e estabelecer diretrizes para o desenvolvimento dos Projetos da Vale. A sua aplicação e adequação é de responsabilidade da Equipe do Projeto, considerados os princípios de segurança e de maximização de valor para a Vale. Soluções alternativas, que venham a ser propostas pelas projetistas contratadas, devem ser encaminhadas para a Equipe do Projeto da Vale com as devidas justificativas para aprovação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ÍNDICE

| ITEM | DESCRIÇÃO | PÁGINA |
| --- | --- | --- |

1.0	OBJETIVO	4

2.0	APLICAÇÃO	4

3.0	PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO	4

4.0	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	4

5.0	CÓDIGOS E NORMAS	5

6.0	DEFINIÇÕES	12

7.0	CARACTERÍSTICAS GERAIS	13

8.0	PREPARAÇÃO E LIMPEZA DAS SUPERFíCIES	15

8.1	GERAL	15

8.2	ABRASIVOS	18

8.3	MÉTODOS DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE	18

9.0	TINTAS E DEMAIS MATERIAIS	23

9.1	GERAL	23

9.2	NORMAS DE ESPECIFICAÇÃO DE TINTAS VALE	23

10.0	SISTEMAS DE PINTURA e locais de aplicação	25

11.0	PROTEÇÃO dAS PARTES QUE NÃO DEVEM SER PINTADAS	28

12.0	COREs	28

12.1	ÍNDICE DE CORES	28

12.2	PINTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS	30

12.3	PINTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO	34

12.4	DIMENSÕES PARA IDENTIFICAÇÃO ESFERAS E TANQUES	38

13.0	APLICAÇÃO DA TINTA	39

13.1	GERAL	39

13.2	MATERIAIS	43

13.3	APLICAÇÃO COM TRINCHA OU PINCEL	44

13.4	APLICAÇÃO COM  PISTOLA	44

13.5	APLICAÇÃO COM ROLO	44

13.6	OUTROS PROCESSOS	45

13.7	APLICAÇÃO DE DEMÃOS MÚLTIPLAS	45

13.8	ESPESSURA DE PELÍCULAS	45

14.0	MÃO DE OBRA	45

15.0	FORNECIMENTO E ESTOCAGEM DE TINTAS E SOLVENTES	45

16.0	REVESTIMENTO METÁLICO POR GALVANIZAÇÃO	47

16.1	GALVANIZAÇÃO A FOGO	47

16.2	GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA	47

16.3	OBSERVAÇÕES TÉCNICAS	47

17.0	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS	48

17.1	PINTURA DE TUBULAÇÃO	48

17.2	PINTURA DE EQUIPAMENTOS	49

17.3	PINTURA DE TANQUES	49

17.4	PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA	49

18.0	atendimento a padrões normativos DA VALE	50

19.0	requisitos de saúde, segurança E MEIO AMBIENTE	50

20.0	INSPEÇÃO DO PREPARO DA SUPERFÍCIE E TESTES	53

20.1	GERAL	53

20.2	ESPESSURA DOS FILMES ÚMIDOS E SECOS	54

20.3	ASPECTOS MECÂNICOS DA PINTURA	55

20.4	ASPECTOS ESTÉTICOS	56

21.0	GARANTIA de performance	60

ANEXOS	62

OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos, métodos e sistemas a serem seguidos em proteção anticorrosiva de pinturas em obras novas, aplicáveis às superfícies metálicas de ativos de mineração da Vale.

APLICAÇÃO

Esta especificação se aplica a todas as áreas de desenvolvimento e implantação de projetos da Vale.

PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO

Os templates dos procedimentos referentes à inspeção encontram-se disponíveis no ANEXO B, ANEXO C e ANEXO D.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os documentos relacionados abaixo foram utilizados na elaboração deste documento ou contêm instruções e procedimentos aplicáveis a ele. Devem ser utilizados na sua revisão mais recente.

| PNR-000024 | Sistema de Bombeamento - Geral |
| --- | --- |
| PNR-000031 | Diretrizes para Permissão de Trabalho Seguro |
| PNR-000036 | Manuseio de Produtos Perigosos-Geral |
| PNR-000047 | Integridade Estrutural - Geral |
| PNR-000048 | Integridade Estrutural - Estruturas de Aço |
| PNR-000069 | Requisitos de Atividades Críticas - RAC |
| CP-R-501 | Critérios de Saúde e Segurança para Elaboração de Projetos de Engenharia |
| ES-G-401 | Especificação de Serviços Diligenciamento |
| ES-G-402 | Especificação de Serviços Inspeção |
| GU-E-400 | Glossário de Termos e Siglas Utilizados nos Empreendimentos |
| GU-G-601 | Requisitos de Qualidade para Fornecimento de Materiais, Serviços e Equipamentos para Projetos |
| PGS-005273 | Proteção Anticorrosiva de Pintura para Equipamentos de Manuseio |
| PR-E-029 | Numeração de Linhas, Isométricos e Spools de Tubulação |
| PR-E-206 | Procedimento de Diretrizes Ambientais para Projetos |
| PR-E-271 | Requisitos Mínimos para o Plano da Qualidade para Fornecedores de Equipamentos e Serviços |
| ANEXO A | Normas de Especificação de Tintas Vale |
| ANEXO B | PIT-Plano de Inspeção e Testes de Pintura e Galvanização |
| ANEXO C | Lista de Verificação de Pintura e Galvanização |
| ANEXO D | Procedimento para Inspeção de Pintura e Galvanização |
| ANEXO E | Sistemas de Pintura Vale |
| ANEXO F | Padronização de Cores Vale |

CÓDIGOS E NORMAS

Os códigos e/ou normas relacionados abaixo foram utilizados na elaboração deste documento ou contêm instruções e procedimentos aplicáveis a ele. Devem ser utilizados na sua revisão mais recente.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

| NBR 5426 | Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos |
| --- | --- |
| NBR 6323 | Galvanização de Produtos de Aço ou Ferro Fundido - Especificação |
| NBR 6493 | Emprego de Cores para Identificação de Tubulação |
| NBR 7348 | Preparação De Superfície de Aço com Jateamento Abrasivo ou Hidrojateamento |
| NBR 7349 | Decapagem para Pintura Naval - Procedimento |
| NBR 7195 | Cores para Segurança |
| NBR 7397 | Produto de Aço ou Ferro Fundido Revestido de Zinco por Imersão a Quente – Determinação da Massa do Revestimento por Unidade de Área – Método de Ensaio |
| NBR 7398 | Produto de Aço ou Ferro Fundido Revestido de Zinco por Imersão a Quente – Verificação da Aderência do Revestimento – Método de Ensaio |
| NBR 7399 | Produto de Aço ou Ferro Fundido Revestido de Zinco por Imersão a Quente – Verificação da Espessura do Revestimento por Processo Não Destrutivo – Método de Ensaio |
| NBR 7400 | Galvanização de Produtos de Aço ou Ferro Fundido por Imersão a Quente – Verificação da Uniformidade do Revestimento – Método de Ensaio |
| NBR 7414 | Galvanização de Produtos de Aço ou Ferro Fundido por Imersão a Quente – Terminologia |
| NBR 17088 | Corrosão por Exposição à Névoa Salina- Métodos de Ensaio |
| NBR 8095 | Material Metálico Revestido e Não Revestido – Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada – Método de Ensaio |
| NBR 8096 | Material Metálico Revestido e Não Revestido – Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre – Método de Ensaio |
| NBR 9209 | Preparação de Superfícies para Pintura – Processo de Fosfatização – Procedimento |
| NBR 10443 | Tintas e Vernizes – Determinação da Espessura da Película Seca sobre Superfícies Rugosas – Método de Ensaio; |
| NBR 10476 | Revestimentos de Zinco Eletrodepositado sobre Ferro ou Aço – Especificação |
| NBR 11003 | Pintura Industrial- Determinação da Aderência pelos Métodos de Corte na Pintura |
| NBR 14951 | Pintura Industrial-Defeitos e Correções |
| NBR 15156 | Pintura Industrial – Terminologia |
| NBR 15158 | Limpeza de Superfícies de Aço por Produtos Químicos |
| NBR 15239 | Tratamento de Superfícies de Aço com Ferramentas Manuais e Mecânicas |
| NBR 15742 | Tintas e Vernizes –Avaliação do tempo de Vida Ùtil da Mistura ( Pot Life) |
| NBR 15877 | Pintura Industrial-Determinação da Resistência à Tração em Sistemas de Pintura e outros Revestimentos Anticorrosivos |
| NBR 16172 | Revestimento Anticorrosivos – Determinação de Descontinuidades em Revestimentos Anticorrosivos Aplicados sobre Substrato Metálicos |

ABRACO – Associação Brasileira de Corrosão

ASTM – American Society for Testing and Materials

| ASTM A 90/A90M | Standard Test Method for Weight [Mass] of Coating on Iron and Steel Articles with Zinc or Zinc-Alloy Coatings |
| --- | --- |
| ASTM A 153/A153M | Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware |
| ASTM A 239 | Standard Practice for Locating the Thinnest Spot in a Zinc (Galvanized) Coating on Iron or Steel Articles |
| ASTM A 780/A 780M | Standard Practice for Repair of Damaged and Uncoated Areas of Hot-Dip Galvanized Coatings |
| ASTM B 6 | Standard Specification for Zinc |
| ASTM B 487 | Standard Test Method for Measurement of Metal and Oxide Coating Thickness by Microscopical Examination of Cross Section |
| ASTM B 960 | Standard Specification for Prime Western Grade-Recycled (PWG-R) Zinc |
| ASTM D 56 | Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Tester |
| ASTM D 256 | Standard Test Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics |
| ASTM D 521 | Standard Test Methods for Chemical Analysis of Zinc Dust (Metallic Zinc Powder) |
| ASTM D 522/D 522M | Standard Test Methods for Mandrel Bend Test of Attached Organic Coatings |
| ASTM D 523 | Standard Test Method for Specular Gloss |
| ASTM D 562 | Standard Test Method for Consistency of Paints Measuring Krebs Unit (KU) Viscosity Using a Stormer-Type Viscometer |
| ASTM D 695 | Standard Test Method for Compressive of Rigid Plastics |
| ASTM D 790 | Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials |
| ASTM D 1141 | Standard Practice for the Preparation of Substitute Ocean Water |
| ASTM D 1200 | Standard Test Method for Viscosity by Ford Viscosity Cup |
| ASTM D 1210 | Standard Test Method for Fineness of Dispersion of Pigment-Vehicle Systems by Hegman-Type Gage |
| ASTM D 1308 | Standard Test Method for Effect of Household Chemicals on Clear and Pigmented -Coating Systems |
| ASTM D 1475 | Standard Test Method for Density of Liquid Coatings, Inks, and Related Products |
| ASTM D 1535 | Standard Practice for Specifying Color by the Munsell System |
| ASTM D1640/D1640M | Standard Test Methods for Drying, Curing, or Film Formation of Organic Coatings |
| ASTM D 2247 | Standard Practice for Testing Water Resistance of Coatings in 100% Relative Humidity |
| ASTM D 2370 | Standard Test Method For Tensile Properties Of Organic Coatings |
| ASTM D 2485 | Standard Test Methods for Evaluating Coatings for High Temperature Service |
| ASTM D 2794 | Standard Test Method for Resistance of Organic Coatings to the Effects of Rapid Deformation (Impact) |
| ASTM D 3359 | Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test |
| ASTM D 4060 | Standard Test Method for Abrasion Resistance of Organic Coatings by the Taber Abraser |
| ASTM D 4400 | Standard Test Method for Sag Resistance of Paints Using a Multinotch Applicator |
| ASTM D 4541 | Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coatings Using Portable Adhesion Testers |
| ASTM D 5162 | Standard Practice for Discontinuity (Holiday) Testing of Nonconductive Protective Coating on Metallic Substrates |
| ASTM D 5894 | Standard Practice for Cyclic Salt Fog/UV Exposure of Painted Metal, (Alternating Exposures in a Fog/Dry Cabinet and a UV/Condensation Cabinet) |
| ASTM D 6386 | Standard Practice for Preparation of Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coated Iron and Steel Product and Hardware Surfaces for Painting |
| ASTM D 6943 | Standard Practice for Immersion Testing of Industrial Protective Coating and Linings |
| ASTM D 6944 | Standard Practice for Determining the Resistance of Cured Coatings to Thermal Cycling |
| ASTM E 376 | Standard Practice for Measuring Coating Thickness by Magnetic-Field or Eddy Current (Electromagnetic) Testing Methods |
| ASTM G 8 | Standard Test Methods for Cathodic Disbonding of Pipeline Coatings |
| ASTM G 85 | Standard Practice for Modified Salt Spray (Fog) Testing |
| ASTM G 154 | Standard Practice for Operating Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials |

FROSIO - The Norwegian Professional Council for Education and Certification of Inspectors for Surface Treatment

INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

ISO - International Organization for Standardization

| 2812 | Paints and Varnishes-Determination of Resistance to Liquids-Parts 1-5 |
| --- | --- |
| 2812-1 | Paints and Varnishes-Determination of Resistance to Liquids-Parts 1: Immersion in Liquids other than Water |
| 2812-2 | Paints and Varnishes – Determination of Resistance to Liquids – Part 2: Water Immersion Method |
| 3233-1 | Paints and Varnishes-Determination of Percentage Volume of Non-volatile Matter- Part 1: Method Using a Coated Test Panel to Determine Non-volatile Matter and to Determine Dry-film Density by the Archimedes Principle |
| 3248 | Paints and Varnishes -Determination of the Effect of Heat |
| 3251 | Paints , Varnishes and Plastics-Determination of Non-Volatile-Matter Content |
| 3679 | Determination of Flash No-flash and Flash Point-Rapid Equilibrium Closed Cup Method |
| 4624 | Paints and Varnishes-Pull-off Test for Adhesion |
| 4628 | Paints and Varnishes-Evaluation of Degradation of Coatings-Designation of Quantity and Size of Defects and of Intensity of Uniform Changes in Appearance |
| 6270-1 | Paints and Varnishes-Determination of Resistance to Humidity -Part 1: Condensation (Single -Sided Exposure) |
| 6272-1 | Paints and Varnishes-Rapid-deformation (impact resistence) Tests— Part 1: Falling-weight Test,Large-area Indenter |
| 7253 | Paints and Varnishes-Determination of Resistance to Neutral Salt Spray (Fog) |
| 8501-1 | Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products – Visual Assessment of Surface Cleanliness-Part1: Rust Grades and Preparation Grades of Uncoated Steel Substrates and of Steel Substrates After Overall Removal of Previous Coatings |
| 8502-6 | Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products –Tests for the Assessment of Surface Cleanliness – Part 6: Extraction of Soluble Contaminants for Analysis - The Bresle Method |
| 9000 | Quality Management Systems-Fundamentals and Vocabulary |
| 9001 | Quality Management Systems — Requirements |
| 9227 | Corrosion Tests in Artificial Atmospheres-Salt Spray Tests |
| 12944 | Paints and Varnishes – Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems |
| 12944-1 | Paints and Varnishes – Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems-Part 1: General Introduction |
| 12944-2 | Paints and Varnishes – Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems-Part 2: Classification of Environments |
| 12944-3 | Paints and Varnishes – Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems-Part 3: Design Considerations |
| 12944-4 | Paints and Varnishes – Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems-Part 4: Types of Surfaces and Surface Preparation |
| 12944-5 | Paints and Varnishes – Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems-Part 5: Protective Paint Systems |
| 12944-6 | Paints and Varnishes – Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems-Part 6: Laboratory Performance Test Methods |
| 12944-7 | Paints and Varnishes – Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems-Part 7: Execution and Supervision of Paint Work |
| 12944-8 | Paints and Varnishes – Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems-Part 8: Development of Specifications for New Work and Maintenance |
| 12944-9 | Paints and Varnishes – Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems-Part 9: Protective Paint Systems and Laboratory Performance Test Methods for Offshore and Related Structures |
| 16862 | Paints and Varnishes-Evaluation of Sag Resistance |
| 20340 | Paints and Varnishers-Performance Requirements for Protective Paint Systems for Offshore and Related Structures |

MCN-Munsell Color Notation

NRs- Normas Regulamentadoras da Consolidação das Leis do Trabalho

| NR-13 | Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações |
| --- | --- |
| NR-26 | Sinalização de Segurança |
| NR-33 | Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados |

NACE – National Association of Corrosion Engineers

| TM0185 | Standard Test Method- Evaluation of Internal Plastic Coatings for Corrosion Control of Tubular Goods by Autoclave Testing |
| --- | --- |
| TM 00170 | Visual Comparator For Surfaces Of New Steel. Airblast Cleaned With Sand Abrasive. |
| NACE 6 G 198 | Wet Abrasive Blast Cleaning |
| SSPC SP 5 (WAB)/NACE WAB-1 | ## White Metal Wet Abrasive Blast Cleaning |
| SSPC SP 10(WAB)/NACE WAB-2 | #### Near-White Metal Wet Abrasive Blast Cleaning |
| SSPC SP 6(WAB)/NACE WAB-3 | #### Commercial Wet Abrasive Blast Cleaning |
| NACE N˚5/SSPC-SP12 | Surface Preparation and Cleaning of Steel and Other Hard Materials by High and Ultra pressure Water Jetting Prior to Recoating |
| SSPC-SP 7 (WAB)/NACE WAB-4 | Brush-Off Wet Abrasive Blast Cleaning |

PANTONE

RAL- Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung

SIS – Swedish Institute Standardization

| - SIS 055900 | Pictorial Surface Preparation Standard for Painting for Steel Structures |
| --- | --- |

SSPC – Steel Structure Painting Council

| SSPC-SP 1 | Solvent Cleaning |
| --- | --- |
| SSPC-SP 2 | Hand Tool for Cleaning |
| SSPC-SP 3 | Power Tool for Cleaning |
| SSPC-SP 5 | White Metal Blasting Cleaning |
| SSPC-SP 6 | Commercial Blast Cleaning |
| SSPC-SP 7 | Brush Off Blast Cleaning |
| SSPC-SP 10 | Near-White Blast Cleaning |
| SSPC-SP 11 | Power Tool Cleaning to Bare Metal |
| SSPC-SP 12 | Surface Preparation and Cleaning of Steel and Other Hard Materials by High and Ultra pressure Water Jetting Prior to Recoating |
| SSPC-SP 16 | Brush-Off Blast Cleaning of Coated and Uncoated Galvanized Steel, Stainless Steels, and Non-Ferrous Metals |
| SSPC-PA | Paint Application Monitoring and Controlling Ambient Conditions During Coating Operations |
| SSPC-PA 2 | Procedure for Determining Conformance to Dry Coating Thickness Requirements |
| SSPC-PA Guide 11 | Protecting Edges, Crevices, and Irregular Steel Surfaces by Stripe Coating |
| SSPC-VIS5/NACE VIS 9 | ## Guide and Reference Photographs for Steel Surfaces Prepared by Wet Abrasive Blast Cleaning, Includes Editorial Revisions (2004) |
| SSPC-TR 2-1998-SG/NACE 6G198 | Wet Abrasive Blast Cleaning |

A Vale exige o atendimento integral às Normas Regulamentadoras – NRs da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, conforme portaria nº 3.214, de 08/06/1978 e suas atualizações, bem como o atendimento integral aos requisitos de saúde e segurança da legislação local vigente

Os requisitos legais têm sempre prevalência sobre os requisitos constantes neste documento, com exceção de situações em que estes sejam mais restritivos.

DEFINIÇÕES

As definições de caráter geral, comuns ao universo de implantação de projetos, podem ser encontradas no GU-E-400. As definições específicas conforme a seguir:

Fabricante: fabricante dos materiais de pintura;

Fornecedor: fornecedor dos materiais, podendo ser ou não o fabricante;

Aplicador: empresa contratada pela VALE para execução dos serviços de pintura;

Habilitado: executantes de pintura anticorrosiva com treinamento comprovado em representantes do fabricante ou pessoa no mínimo certificada pela ABRACO e inspetor responsável pela liberação do processo de pintura no mínimo certificado pela ABRACO ou NACE;

Primer: tinta de fundo;

Strip coat: reforço de pintura em áreas críticas como cantos vivos, arestas, fendas, cordões de solda e áreas adjacentes.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

A seu critério, e em conformidade com o tipo de contrato (EPC ou outros), a Vale compra os materiais utilizados na pintura diretamente do fabricante e/ou fornecedor, ou delega o fornecimento ao aplicador (Empresa contratada pela Vale para execução dos serviços de pintura industrial).

Os serviços de pintura industrial executados pelo fornecedor/aplicador são de sua inteira responsabilidade. O aplicador deve certificar-se quanto à compatibilidade entre o primer, tinta intermediária e a tinta de acabamento. Tintas, solventes e diluentes de fabricantes diferentes não podem ser utilizados em um mesmo sistema de pintura, tampouco suas misturas. Os solventes e diluentes devem ser os recomendados pelo fabricante da tinta.

É proibida a utilização de substâncias à base de cromatos, sulfatos, (exceto Sulfato de bário – barita), derivados como molibdatos e sulfocromatos de chumbo e quaisquer outras substâncias que contenham chumbo e cromatos (Cromo VI).

Fica proibido, também, o uso de tintas pigmentadas com Alcatrão e de hulha e seus derivados em quaisquer unidades da Vale.

Os fabricantes das tintas devem constar no Vendor List da Vale, sendo que casos excepcionais podem ser analisados e aprovados previamente pela Vale.

Superfícies niqueladas, cromadas, de aço inoxidável, galvanizadas por imersão a quente, metalização por aspersão térmica, de alumínio, ferro fundido, cobre, latão, bronze e outros materiais resistentes à corrosão não devem ser pintadas, a não ser para identificação, ou se claramente especificado nos Sistemas de Pintura. As superfícies que forem isoladas termicamente recebem pintura, conforme sistema especificado nos Sistemas de Pintura.

É proibido submeter superfícies em aço galvanizadas por imersão a quente ao processo passivação antes da aplicação do sistema de pintura.

É obrigatória a utilização do método de jateamento abrasivo grau Sa 2 ½ (mínimo) em obras novas para garantir a completa remoção da carepa de laminação, conforme norma ISO 8501-1.

Quando não especificado em contrário na Requisição Técnica, os equipamentos/materiais fornecidos (exceto os abaixo indicados) podem ter pintura conforme padrão do fabricante, devendo-se obedecer somente às cores de acabamento aqui indicadas. Os itens abaixo, como são fabricados sob pedido, devem seguir rigorosamente esta Especificação:

Equipamentos industriais;

Tanques de estocagem;

Chutes, calhas, desviadores e demais peças e equipamentos eletromecânicos especiais;

Silos;

Tubulações;

Equipamentos submersos;

Monoboias;

Dutos de processo;

Estruturas metálicas de prédios e estruturas suportes de equipamentos;

Painéis elétricos e transformadores;

Sondas terrestres.

Os fabricantes e as montadoras de equipamentos eletromecânicos somente podem adotar a sua pintura padronizada, que não esteja contemplada no anexo E, quando previamente aprovadas, por escrito, pela Vale.

Nenhuma modificação pode ser introduzida nas especificações sem o consentimento prévio, por escrito, da Vale.

A empresa encarregada da pintura deve ser previamente aprovada pela Vale, como também para o caso de instalação de cabine de pintura e de jateamento.

Os fornecedores dos equipamentos/estruturas/tubulações devem facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ação da fiscalização da Vale, e atender imediatamente às observações e exigências por ela apresentada, sem qualquer ônus adicional para a Vale.

Para permitir a atuação e consequente aprovação dos serviços de pintura pela fiscalização da Vale, o fornecedor/aplicador deve elaborar o PIT – Plano de Inspeção e Testes, como também observar respectivamente documentos ES-G-401 e ES-G-402, no que se refere aos serviços de diligenciamento e inspeção.

O fornecedor deve observar e atender aos requisitos mínimos definidos no PR-E-271.

A empresa encarregada da pintura deve manter, no local de aplicação do sistema de pintura, inspetor de pintura qualificado pela ABRACO ou NACE, bem como os instrumentos, devidamente calibrados, necessários para controlar a qualidade dos serviços especificados, como: medida de espessura de película seca e úmida, higrômetro (medidor de temperatura e umidade do ambiente), porosidade, aderência (método em “X” e Pull-off), kit para teste de sais solúveis (Bresle), identificador de porosidade, etc. Os profissionais executantes de pintura anticorrosiva devem ter treinamento comprovado com fornecedores de tinta ou qualificados pela ABRACO/NACE.

A empresa encarregada da pintura deve providenciar todas as precauções de segurança necessárias ao manuseio de materiais e à aplicação dos sistemas de pintura especificados. Qualquer acidente ou dano à saúde do pessoal envolvido nos trabalhos de pintura, causados por medidas de segurança inadequadas, são de sua única e exclusiva responsabilidade.

A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Vale, não exime o fornecedor de total responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

A Vale indica um profissional qualificado (inspetor/engenheiro) ou empresa especializada para acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos de pintura dos equipamentos /estruturas /tubulações.

Os fabricantes das tintas e demais materiais devem fornecer suas especificações completas e instruções de uso, para que não haja aplicações incorretas de suas tintas.

No caso de projetos específicos que demandarem de revestimentos e aplicações diferentes dos sistemas apresentados nesta especificação, considerando a diversidade de ambientes e locais de implantação de equipamentos, devem ser feitas consultas aos fabricantes e às normas aplicáveis para obtenção de maior confiabilidade do sistema de pintura a ser adotado.

PREPARAÇÃO E LIMPEZA DAS SUPERFíCIES

GERAL

A preparação e limpeza da superfície é o conjunto de operações que possibilitam remover carepa de laminação, ferrugem, fluxos de soldas, sal, óleo, graxa, gorduras, umidades e outros contaminantes tornando a superfície adequadamente limpa para receber pintura. As superfícies devem ser avaliadas e tratadas conforme ABNT NBR 15158.

Antes de iniciar o preparo da superfície e a aplicação da tinta, a superfície deve ser inspecionada visualmente.

Qualquer superfície a ser pintada deve ser completamente limpa de toda sujeira, pó, graxa, óleo, gordura, oxidação ou qualquer outra substância prejudicial, antes da aplicação da tinta. Definir o grau de intemperismo da superfície a ser tratada conforme ISO 8501-1.

Garantir a completa remoção da carepa de laminação e medição de contaminantes, tais como cloretos.

Devem ser utilizados produtos e sistemas de limpeza não prejudiciais à superfície, ao sistema de pintura e ao meio ambiente. Devem ser tomadas todas as precauções de segurança quanto ao manuseio dos produtos ou equipamentos para limpeza conforme NBR 15239 e NBR 7348.

As superfícies devem estar secas, a não ser quando a umidade for necessária a um tipo particular de pintura.

Qualquer superfície que sofra algum processo de contaminação no decorrer do trabalho deve ser limpa novamente, antes de se dar continuidade ao processo de pintura.

Pinturas anteriores devem ser completamente removidas, salvo se forem do mesmo esquema de pintura que será executado e estiverem em perfeitas condições de aderência.

Devem ser tomadas precauções especiais na limpeza dos cordões de solda, cantos e arestas, devido à elevada porosidade. Todos os resíduos e escória fundente devem ser cuidadosamente removidos, e deve ser realizada uma limpeza cautelosa. A oxidação superficial formada durante o resfriamento da solda deve ser removida por jateamento localizado ou por ferramentas mecânicas que proporcionam o preparo de superfície padrão SSPC-SP 11. As superfícies devem apresentar-se secas, conforme a necessidade, para aplicação da tinta de base ou demais demãos.

Quinas e cantos vivos devem ser arredondados conforme instrução de boas práticas da ISO 12944-3.

A preparação das superfícies deve ser feita de acordo com as normas ISO, quando aplicáveis. A superfície final limpa é inspecionada e verificada de acordo com os padrões visuais, conforme ISO 8501-1. A superfície final deve apresentar o mesmo grau de limpeza dos padrões visuais.

Na escolha do solvente, devem ser levados em consideração seu caráter tóxico e sua inflamabilidade. Dessa forma, não é permitido o uso de benzeno (benzol), tetracloreto de carbono e gasolina. Podem ser usados solventes emulsificáveis e, nesse caso, após a limpeza da superfície, esta deve ser bem lavada com água doce e limpa, preferencialmente quente aquecida acima de 70°C.

O solvente deve ser aplicado por meio de toalhas ou escovas, sendo que a aplicação final deve ser feita com solvente e toalhas limpas.

A superfície metálica, após a limpeza, deve apresentar coloração cinza claro, de aspecto metálico, uniforme e com ligeira aspereza, para facilitar a aderência da tinta de fundo.

A remoção de poeira, das superfícies limpas, deve ser feita com escovas de fibra ou crina devidamente limpas, ou então por meio de ar comprimido (principalmente nas regiões onde não se puder atingir com escovas), isento de óleo e água.

Pontos críticos, como cantos, arestas, fendas, parafusos, porcas, e cordões de solda, devem ser cuidadosamente limpos. Os respingos de solda devem ser totalmente retirados. As arestas vivas e defeitos superficiais devem ser removidos por esmerilhamento (lixadeira).

Frestas, cantos, depressões e demais superfícies de difícil tratamento anticorrosivo devem ser desoxidados, limpos, e hermeticamente vedados por meio de solda ou aplicação cuidadosa de massas epóxi flexíveis, massas siliconizadas neutras ou elastômeros. A proteção adequada para as denominadas condições especiais, ou seja, frestas ocasionadas por parafusos, porcas, estruturas justapostas em ligações aparafusadas, abraçadeiras, etc., consiste em enclausurar a região com um revestimento espesso e resistivo com massas epóxi flexíveis, massas siliconizadas neutras ou elastômeros aprovados pela Vale. Os elastômeros oferecem a vantagem de serem aplicados como uma tinta e na cor desejada.

A vedação por meio de soldas deve ser executada antes da aplicação da tinta de fundo.

No caso de soldas em campo, montagem, deve receber tratamento por ferramentas mecânicas que proporcionem o preparo de superfície padrão SSPC-SP 11.

A vedação por meio de massas epóxi flexíveis, massas siliconizadas neutras ou elastômeros deve ser executada após o jateamento ou a aplicação da “tinta de fundo”. Sobre esta deve ser aplicada a pintura de acabamento.

A superfície limpa deve, antes que ocorra qualquer início de oxidação, ser revestida com a primeira demão de tinta de fundo.

Devem ser observados cuidados especiais necessários à proteção de motores, bombas, condutores elétricos, luminárias, refletores, fotocélulas etc.

As superfícies de peças já preparadas para pintura, ou recém-pintadas, devem ser protegidas contra a projeção ou deposição de poeira ou outros contaminantes.

O tratamento de superfície através do método de jateamento abrasivo deve ser utilizado preferencialmente (padrão Sa 2 ½) e o hidrojateamento (padrão WJ-2) como alternativa conforme especificados nos esquemas de pintura.

Devem ser protegidas do jateamento as demarcações feitas pelos fabricantes nas estruturas, tubulações, equipamentos e transportadores de correias que visem facilitar a montagem.

Devem ser protegidos, também, as ranhuras de flanges, os bocais de equipamentos, as roscas, as placas de identificação, e os materiais com possibilidade de contaminação, entre outros.

As áreas próximas de partes a serem soldadas na montagem de campo, até cerca de 100 mm, não devem ser pintadas na fábrica, porém exigem proteção temporária, devendo ser revestidas com “shop primer”. O “shop primer” deve ser removido imediatamente antes da soldagem.

Após a soldagem, devem ser preparadas e pintadas no campo, conforme esquema original da Vale definido para o sistema de pintura em questão.

Em relação a peças que são embutidas em concreto, a região de transição da parte embutida dessas peças, precisam ser jateadas, pintadas e aplicado reforço de pintura.

Se houver formação de oxidação após o jateamento, a superfície deve ser novamente jateada, conforme padrão de qualidade solicitado antes da aplicação da tinta de fundo.

O tratamento de superfície deve ser conforme a norma NBR 15239.

ABRASIVOS

O processo de jateamento por sinterball / sinterblast (óxido de alumínio sinterizado), minério de rocha magmática, rocha basáltica, granalha de vidro ou granalha de aço devem ser utilizados como padrão.

O jateamento abrasivo deve ser executado conforme NBR 7348 e a altura média do perfil de rugosidade deve se situar entre 50 µm e 100 µm. Para pintura interna de tanque o perfil deve ser entre 70 e 100 µm.

Os valores acima devem ser adotados como padrão, exceto quando especificado no respectivo grupo de pintura no item 10.0 ou conforme recomendação do fabricante.

O processo de jateamento inclui o recebimento da granalha, o acondicionamento, a aplicação, tipo de aplicação na superfície imediatamente antes da execução da pintura de fundo. O perfil de rugosidade deve ser determinado mediante o uso de rugosímetro ou comparador visual de rugosidade.

Devem ser utilizadas granalhas de aço do tipo Shot e Grit, preferencialmente em proporção de 50/50. A escolha da granalha de aço, bem como sua granulometria, deve ser definida pelo aplicador de acordo com o perfil de rugosidade requerido para cada aplicação.

A granalha de aço deve ser seca e limpa, isenta de oxidação ou outros contaminantes.

Para substratos de aço galvanizado é proibido utilizar granalha de aço. Podem ser usados outros tipos de granalha desde que não sejam metálicos.

Conforme Portaria No 99, de 19 de outubro de 2004, da Secretaria de Inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego, fica proibido o uso de jateamento de areia a seco ou úmido.

MÉTODOS DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

São relacionados a seguir os métodos de preparação de superfície conforme PGS-005273:

Limpeza por Solventes

SSPC-SP 1 - Solvent Cleaning.

ABNT NBR 15158 – Limpeza de Superfícies de aço por compostos químicos.

Este processo é utilizado para remover graxas, óleos, gorduras, sabões e impurezas, mas não remove oxidação e carepas de laminação. Só deve ser utilizado quando especificado, ou como processo complementar. Este processo também é aplicável em superfícies de alumínio e galvanizadas.

Limpeza Manual e Mecânica – Grau St2

SSPC-SP 2 - Hand Tool Cleaning.

ISO 8501-1, St 2 - Limpeza manual e mecânica intensa.

ABNT NBR 15239 - Tratamento de Superfícies de aço com ferramentas manuais e mecânicas.

É realizada por meio de escovas de fios metálicos de aço ou cerdas não ferrosas (metálicas), raspadeiras ou martelos. Só pode ser utilizado em peças pequenas onde outro processo não puder ser aplicado. Aplicável aos seguintes graus de intemperismo da ISO 8501-1: BSt 2, CSt 2 e DSt 2.

Limpeza Manual e Mecânica – Grau St3

SSPC-SP 3 - Power Tool Cleaning.

ISO 8501-1, St 3 - Limpeza manual e mecânica a fundo.

ABNT NBR 15239 - Tratamento de Superfícies de aço com ferramentas manuais e mecânicas.

É realizada por meio de lixadeiras, escovas mecânicas, marteletes pneumáticos ou esmerilhadeiras, usadas com o devido cuidado, a fim de se evitar danos às superfícies. Este sistema não pode ser utilizado quando a superfície apresentar carepas de laminação e grande quantidade de oxidação. Aplicável aos seguintes graus de intemperismo da ISO 8501-1: BSt 3, CSt 3 e DSt 3.

Limpeza por Jateamento Abrasivo Ligeiro – Grau Sa1

SSPC-SP 7 - Brush-Off Blast Cleaning.

ISO 8501-1, Sa 1 – Jateamento Abrasivo Ligeiro.

Remove a oxidação, pintura velha e outras substâncias não fortemente aderidas ao aço, porém não remove carepas de laminação, oxidação ou tintas aderentes ao metal. Este processo é considerado equivalente aos processos de limpeza mecânica e limpeza manual. Aplicável aos seguintes graus de intemperismo da ISO 8501-1: BSa 1, CSa 1 e DSa 1.

Limpeza por Jateamento Abrasivo Comercial ou Cinza – Grau Sa2

SSPC-SP 6 - Commercial Blast Cleaning.

ISO 8501-1, Sa 2 – Jateamento Abrasivo Comercial.

Remove as impurezas, oxidação e carepas de laminação que já tenham começado a desagregar, deixando o óxido cinza da laminação, base das carepas. Aplicável aos seguintes graus de intemperismo da ISO 8501-1: BSa 2, CSa 2 e DSa 2.

Limpeza por Jateamento Abrasivo ao Metal Quase Branco – Grau Sa2 ½

SSPC-SP 10 - Near-White Blast Cleaning.

ISO 8501-1, Sa 2 ½ – Jateamento Abrasivo ao Metal Quase Branco.

Remove toda carepa de laminação, oxidação, incrustações e demais impurezas de modo a restarem somente ligeiras manchas ou raias em não mais de 5% da área jateada. Aplicável aos seguintes graus de intemperismo da ISO 8501-1: ASa 2 ½, BSa 2 ½, CSa 2 ½ e DSa 2 ½.

Limpeza por Jateamento Abrasivo ao Metal Branco – Grau Sa3

SSPC-SP 5 - White Metal Blast Cleaning.

ISO 8501-1, Sa 3 – Jateamento Abrasivo ao Metal Branco.

Remove todos os traços de impurezas, oxidação e carepas de laminação, produzindo acabamento uniforme de cor cinza claro ao metal puro. Aplicável aos seguintes graus de intemperismo da ISO 8501-1: ASa 3, BSa 3, CSa 3 e DSa 3.

Limpeza por Jateamento Abrasivo Úmido Ligeiro WAB-4 - Brush-Off Wet

SSPC-SP 7 (WAB)/NACE WAB-4 - Brush-Off Wet Abrasive Blast Cleaning.

SSPC-VIS 5/NACE VIS 9 - Guide and Reference Photographs for Steel Surfaces Prepared by Wet Abrasive Blast Cleaning.

SSPC-TR 2-1998-SG/NACE 6G198 – Wet Abrasive Blast Cleaning.

A limpeza com jato ligeiro úmido WAB-4 deve permitir que o máximo de uma pintura existente e aderida permaneça no substrato e, ao mesmo tempo, gerar rugosidade superficial onde necessário para obter o máximo possível de aderência do revestimento a ser aplicado.

Limpeza por Jateamento Abrasivo Úmido Comercial WAB-3 - Comercial WAB

SSPC-SP 6 (WAB)/NACE WAB-3 - Commercial Wet Abrasive Blast Cleaning.

SSPC-VIS 5/NACE VIS 9 - Guide and Reference Photographs for Steel Surfaces Prepared by Wet Abrasive Blast Cleaning.

SSPC-TR 2-1998-SG/NACE 6G198 – Wet Abrasive Blast Cleaning.

A limpeza com jato comercial úmido WAB é usada quando o objetivo é remover toda a oxidação, revestimento e carepa de laminação, mas quando o esforço extra necessário para remover todas as manchas desses materiais é considerado injustificado. A limpeza WAB-3 permite manchas ≤33% da área escolhida para o tratamento de superfície.

Limpeza por Jateamento Abrasivo Úmido ao Metal Quase Branco WAB-2 - Near-White Metal WAB

SSPC-SP 10 (WAB)/NACE WAB-2 - Near-White Wet Abrasive Blast Cleaning.

SSPC-VIS 5/NACE VIS 9 - Guide and Reference Photographs for Steel Surfaces Prepared by Wet Abrasive Blast Cleaning.

SSPC-TR 2-1998-SG/NACE 6G198 – Wet Abrasive Blast Cleaning.

A limpeza com jato úmido ao metal quase branco WAB-2 é usada quando o objetivo é remover toda a oxidação e outros produtos da corrosão, revestimento e carepa de laminação, mas quando o esforço extra necessário para remover todas as manchas desses materiais é considerado injustificado. A limpeza WAB-2 permite manchas ≤5% da área escolhida para o tratamento de superfície.

Limpeza por Jateamento Abrasivo Úmido ao Metal Branco WAB-1 - White Metal WAB

SSPC-SP 5 (WAB)/NACE WAB-1 - White Metal Wet Abrasive Blast Cleaning.

SSPC-VIS 5/NACE VIS 9 - Guide and Reference Photographs for Steel Surfaces Prepared by Wet Abrasive Blast Cleaning.

SSPC-TR 2-1998-SG/NACE 6G198 – Wet Abrasive Blast Cleaning.

A limpeza com jato úmido ao metal branco WAB-1 é usada quando o objetivo é remover toda a oxidação e outros produtos da corrosão, revestimento, carepa de laminação e qualquer outro corpo estranho da superfície. A limpeza WAB-1 não permite que nenhuma mancha permaneça na superfície.

Ferramenta Mecânica-Rotativa - SSPC-SP 11

SSPC-SP 11 – Power Tool Cleaning to Bare Metal.

Caso haja impossibilidade de efetuar jateamento abrasivo, a preparação de superfície deve ser realizada, preferencialmente, para pequenas áreas, por ferramentas mecânico-rotativas que produzem acabamento superior ao SSPC-SP-3 e similar ao SSPC-SP 10 / SP 6, conseguindo remover impurezas bem aderidas, deixando o substrato livre de oxidação e pintura antiga além de criar perfil de rugosidade.

Limpeza por jateamento abrasivo ligeiro (brush –off) - SSPC-SP 16

- Remover todos os óleos, gorduras, sujeiras, poeiras, óxidos metálicos (produtos de corrosão) e outros materiais estranhos visíveis.

Limpeza por Hidrojateamento – WJ-1

NACE nº5 / SSPC-SP 12, WJ-1 – Surface Preparation and Cleaning of Metals by Waterjetting Prior to Coating.

Remover toda a ferrugem, tinta, carepa de laminação mal aderida e matérias estranhas visíveis previamente existentes, e apresentar acabamento metálico fosco e uniforme, não conferindo rugosidade a superfície.

Limpeza por Hidrojateamento – WJ-2

NACE nº5 / SSPC-SP 12, WJ-2 – Surface Preparation and Cleaning of Metals by Waterjetting Prior to Coating.

Remover pelo menos 95% de toda a ferrugem, tinta, carepa de laminação mal aderida e matéria estranha visíveis previamente existentes, e os 5% restantes contendo apenas aleatoriamente manchas dispersas de oxidação, tinta e matéria estranha, apresentando acabamento fosco, não conferindo rugosidade a superfície.

Limpesa por Hidrojateamento – WJ-3

NACE nº5 / SSPC-SP 12, WJ-3 – Surface Preparation and Cleaning of Metals by Waterjetting Prior to Coating.

Remover pelo menos 2/3 de toda a ferrugem, tinta e matéria estranha visíveis previamente existentes (exceto carepa de laminação), e o 1/3 restantes contendo apenas aleatoriamente manchas dispersas de oxidação, tinta e matéria estranha, apresentando acabamento fosco, não conferindo rugosidade a superfície.

Limpeza por Hidrojateamento – WJ-4

NACE nº5 / SSPC-SP 12, WJ-4 – Surface Preparation and Cleaning of Metals by Waterjetting Prior to Coating.

Remover tintas, ferrugem e carepas de laminação não aderidas, apresentando a superfície uniformemente limpa, não conferindo rugosidade a superfície.

Lavagem com Água Doce em Alta Pressão

Por meio de jato de água doce à pressão mínima de 3000 psi, de modo a remover grandes quantidades de sujeira agregada à superfície e contaminação por sais solúveis.

Lixamento

O lixamento entre demãos somente pode ser feito quando, após ter sido pintada uma superfície e antes da aplicação de outra demão, esta não se encontre em condições de permitir perfeita aderência de nova camada de tinta. Normalmente, esta falta de aderência se deve à presença de sujeira ou excesso de dureza da demão anterior, por ter sido ultrapassado o prazo máximo recomendado para repintura. Este preparo de superfície somente é especificado quando o esquema de pintura tiver que ser interrompido por razões justificadas.

TINTAS E DEMAIS MATERIAIS

GERAL

Os materiais para pintura devem ser fornecidos em recipientes originais e intactos com o nome do fabricante e da cor.

As tintas devem ser inspecionadas no recebimento, por inspetor qualificado. Nesse momento, devem ser avaliadas as condições de embalagem (hermeticamente fechadas), e as condições do produto (tinta).

No caso de tintas, o fornecedor/aplicador deve, se solicitado, fornecer laudo de análise de Instituição oficialmente reconhecida ou previamente aceita pela Vale. A qualquer época, a Vale pode retirar amostras das tintas para testes em laboratórios de sua escolha.

As tintas devem ser diluídas de acordo com o boletim técnico ou orientação do fabricante da tinta. As que se apresentarem, após agitação, geleificação, coagulação ou sedimentação excessiva de difícil homogeneização, não são aceitas para o uso.

Para as tintas cujos ingredientes são fornecidos em embalagens separadas, devem ser rigorosamente seguidas as proporções de mistura indicadas pelo fabricante através do uso de medidores ou réguas graduadas.

Não devem ser adicionados outros produtos às tintas que não os especificados pelo fabricante, inclusive secantes.

Quando indicado, são utilizadas massas apropriadas para cada tinta, não sendo permitido o uso de massas diferentes das especificadas pelo fabricante da tinta utilizada.

NORMAS DE ESPECIFICAÇÃO DE TINTAS VALE

O fabricante deve atender às especificações das tintas, conforme código identificado nas tabelas 9.1 e 9. 2 abaixo. As especificações das tintas a serem obedecidas encontram-se no Anexo A desta EG-M-402.

Tabela 9.1 - Tintas de Fundo e Intermediárias

| Código | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| F05 | Epóxi rico em zinco |
| F06 | Etil silicato de zinco |
| F09 | Epóxi sem solventes, tolerante a superfícies úmidas |
| F11 | Massa Epóxi Poliamida para aplicação subaquática |
| F13 | Epóxi de alta espessura |
| F14 | Epóxi Pigmentada com Alumínio |
| F16 | Epóxi Modificada de alto sólido |
| F17 | Epóxi curada com poliamina |
| F18 | Epóxi Novolac |
| F19 | Epóxi pura Modificada |
| F20 | Epóxi pura curada com poliamina |
| F22 | Elastômero (Primer) |
| F23 | Primer Promotor de aderência |
| F24 | Epóxi Novolac para alta temperatura – Tipo I |
| F25 | Epóxi Novolac para alta temperatura – Tipo II |
| F26 | Epóxi fenólico/novolac curada com poliamina |

Tabela 9.2 - Tintas de Acabamento

| Código | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| A05 | Poliuretano acrílico alifático |
| A06 | Elastômero (Acabamento) |
| A07 | Alumínio Silicone |

IMPORTANTE: Os códigos FXX e AXX que não aparecem na tabela desta revisão e que foram anteriormente utilizados em revisões anteriores, são relativos a tintas descontinuadas para utilização na Vale. Os mesmos não devem ser reutilizados em eventuais necessidades de criação de novas normas de tintas. Um código inteiramente novo deve ser utilizado para criação de futuras normas.

SISTEMAS DE PINTURA e locais de aplicação

Os sistemas de pintura são apresentados de acordo com os microclimas existentes e expectativa de durabilidade. Os microclimas são definidos por um conjunto de características ambientais identificadas em uma região específica, tais como umidade, névoa salina, agentes químicos, entre outros.

O Anexo E define os grupos com os respectivos sistemas de pintura para equipamentos/estruturas pertencentes a cada uma dessas regiões, diferentes substratos e características estruturais, deve, portanto, ser obedecido para identificação do sistema de pintura na Vale. A tabela a seguir apresenta um resumo dos sistemas de pintura especificados no anexo E (extrato do PGS-005273, capítulo 16 - Sistemas de Pintura e Locais de Aplicação).

Tabela 10.1 - Resumo dos sistemas de pintura para obras novas

| Resumo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição |  |  |  |  |
| VLAA-BB-CC-DD |  |  | AA - Grupo BB - Categoria de Corrosividade CC - Preparação superficial DD - Código Interno |  |
| Grupo | Sistemas Ver Anexo E | Ambiente ISO 12944 parte 2 | Expectativa de durabilidade ISO 12944 parte 5 | Superfície |
| 01 | VL01-C3-Sa-J VL01-C3-Sa-R VL01-C3-Sa-A | C3 | H | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e em áreas distantes do litoral (Ambiente C3). |
| 02 | VL02-C3-Sa-J VL02-C3-Sa-R VL02-C3-Sa-A | C3 | H | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, em áreas distantes do litoral e com a presença de produtos químicos. |
| 03 | VL03-C4-Sa-J VL03-C4-Sa-R VL03-C4-Sa-A | C4 | H | Substratos em aço patinável sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina). |
| 04 | VL04-C4-Sa-J VL04-C4-Sa-R VL04-C4-Sa-A | C4 | H | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e em áreas distantes do litoral tais como estruturas prediais. |
| 05 | VL05-C4-Sa-J VL05-C4-Sa-R VL05-C4-Sa-A | C4 | H | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e em áreas distantes do litoral (Ambiente C4). |
| 06 | VL06-C4-Sa-R VL06-C4-Sa-X | C4 | H | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, em áreas distantes do litoral e que trabalharão à temperatura de 90 °C a até 205 °C. |
| 06A | VL06A-C3-Sa-Y | C3 | H | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, em áreas distantes do litoral e que trabalharão à temperatura de 205 °C a até 540 °C. |
| 07 | VL07-C4-Sa-J VL07-C4-Sa-R VL07-C4-Sa-A | C4 | H | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos, abrasão e em áreas distantes do litoral. |
| 08 | VL08-C4-Sa-J VL08-C4-Sa-R VL08-C4-Sa-A | C4 | H | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e em áreas distantes do litoral. |
| 09 | VL09-C4-Sa-R VL09-C4-Sa-X | C4 | H | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e em áreas distantes do litoral e que trabalharão à temperatura de 90 °C a até 205 °C. |
| 10 | VL10-C4-Sa-J VL10-C4-Sa-R VL10-C4-Sa-A | C4 | H | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina). |
| 11 | VL11-C4-Sa-J VL11-C4-Sa-R VL11-C4-Sa-A | C4 | VH | Substratos em aço galvanizado sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina). |
| 12 | VL12-C5-Sa-J VL12-C5-Sa-R VL12-C5-Sa-A VL12-C5-Sa-X | C5 | H | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e em áreas distantes do litoral. |
| 13 | VL13-C5-Sa-J VL13-C5-Sa-R VL13-C5-Sa-A VL13-C5-Sa-X | C5 | H | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e em áreas distantes do litoral (Ambiente C5). |
| 14 | VL14-C5-Sa-J VL14-C5-Sa-R VL14-C5-Sa-A | C5 | H | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e em áreas distantes do litoral tais como estruturas prediais e/ou dentro de prédios. |
| 15 | VL15-C5-Sa-J VL15-C5-Sa-R VL15-C5-Sa-A VL15-C5-Sa-X | C5 | H | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina). |
| 16 | VL16-C5-Sa-J VL16-C5-Sa-R VL16-C5-Sa-A | C5 | H | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina) tais como estruturas prediais e/ou dentro de prédios. |
| 17 | VL17-C5-Sa-R VL17-C5-Sa-X | C5 | H | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, próximos ao litoral (névoa salina) e que trabalharão à temperatura de 90 °C a até 205 °C. |
| 18 | VL18-C5-Sa-J VL18-C5-Sa-R VL18-C5-Sa-A VL18-C5-Sa-X | C5 | H | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e próximos ao litoral (névoa salina). |
| 19 | VL19-C5-Sa-J VL19-C5-Sa-R VL19-C5-Sa-A | C5 | H | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e próximos ao litoral (névoa salina) tais como estruturas prediais e/ou dentro de prédios. |
| 20 | VL20-C5-Sa-J VL20-C5-Sa-R VL20-C5-Sa-A VL20-C5-Sa-X | C5 | H | Substratos em aço microligado sujeitos a umidade, produtos químicos e próximos ao litoral (névoa salina). |
| 21 | VL21-C5-Sa-J VL21-C5-Sa-R VL21-C5-Sa-A | C5 | M | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, produtos químicos e em áreas distantes do litoral (Ambiente C5). |
| 22 | VL22-C5-Sa-J VL22-C5-Sa-R VL22-C5-Sa-A VL22-C5-Sa-X | C5 | VH | Substratos em aço microligado sujeitos a umidade e próximos ao litoral (névoa salina). |
| 23 | VL23-CX-Sa-J VL23-CX-Sa-R VL23-CX-Sa-A | CX | VH | Substratos em aço galvanizado sujeitos a umidade, produtos químicos e próximos ao litoral (névoa salina). |
| 24 | VL24-Im2-Sa-J VL24-Im2-Sa-R VL24-Im2-Sa-A | Im2 | H | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e em áreas distantes do litoral. |
| 25 | VL25-Im2-Sa-J VL25-Im2-Sa-R VL25-Im2-Sa-A | Im2 | H | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, combustíveis e em áreas distantes do litoral. |
| 26 | VL26-Im2-Sa-J VL26-Im2-Sa-R VL26-Im2-Sa-A | Im2 | H | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, abrasão e em áreas distantes do litoral. |
| 27 | VL27-Im2-Sa-J VL27-Im2-Sa-R VL27-Im2-Sa-A | Im2 | VH | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, abrasão e em contato direto com água salgada (névoa salina). |
| 28 | VL28-Im3-Sa-J VL28-Im3-Sa-R VL28-Im3-Sa-A | Im3 | H | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade e enterrados. |
| 29 | VL29-Im4-Sa-J VL29-Im4-Sa-R VL29-Im4-Sa-A | Im4 | - | Substratos em aço carbono sujeitos a umidade, abrasão e em contato direto com água salgada (névoa salina) com proteção catódica. |
| 63 | VL63-CX-Sa-R VL63-CX-Sa-A VL63-CX-Sa-J | CX | - | Ligações parafusadas (Talas de Junção) sujeitas à névoa salina e umidade. |

PROTEÇÃO dAS PARTES QUE NÃO DEVEM SER PINTADAS

Números de série de equipamentos, placas de identificação, hastes de válvulas e superfícies usinadas, peças de plástico, partes de peças de aço a serem embutidas em concreto, ou

outras que não são normalmente pintadas, devem ser adequadamente protegidas, pelo aplicador, com uma fita adesiva, para que as extremidades fiquem limpas e perfeitas. Todo cuidado deve ser tomado para que outras partes não sejam atingidas por respingos, borrifos etc.

As superfícies de ligações por atrito não devem ser pintadas.

Fica também a cargo do aplicador providenciar a instalação de lonas de proteção, telas ou outras precauções necessárias à proteção do equipamento ou estruturas que não estão sendo pintadas, contra pingos, borrifos ou névoa. O aplicador é responsável por quaisquer danos, às pessoas ou materiais, resultantes das suas operações de pintura.

As avarias causadas à pintura de fábrica de equipamentos e materiais devem ser reparadas usando-se o mesmo sistema que a pintura original. Os contornos da pintura avariada são nivelados com lixa e os remendos da nova pintura levarão uma demão extra de, no mínimo, 50 μm sobre a pintura não danificada.

A limpeza de respingos, de manchas de tinta nas superfícies, e de outros deve ser efetuada simultaneamente com a execução do serviço de pintura. A pintura de áreas já pintadas é aceita a critério da Vale.

COREs

ÍNDICE DE CORES

As cores a serem usadas são a seguir indicadas, e serão observadas as seguintes normas:

NBR 7195

NBR 6493

NR-26

ASTM D 1535 – Standard Practice for specifying color by the munsell system

Pantone

RAL Classic system

Tabela 12.1- Padrões de cores Munsell, Pantone e Ral

| COR | PADRÃO MUNSELL/PANTONE/ RAL | COR PARA LETRAS , NÚMEROS E SETAS |
| --- | --- | --- |
| Alaranjado Segurança | 2,5 YR 6/14 | Preta |
| Alumínio Natural |  | Preta |
| Amarelo | 10 YR 7/12 | Preta |
| Amarelo Ouro | 10 YR 8/14 | Preta |
| Amarelo Segurança | 5 Y 8/12 | Preta |
| Amarelo VALE | Pantone 124C | Preta |
| Azul VALE | 10 B 4/10 | Branca |
| Azul | 2,5 PB 5/8 | Branca |
| Azul Segurança | 2,5 PB 4/10 | Branca |
| Azul Sinal | RAL 5500 | Branca |
| Bege Pêssego | 7,5 YR 7/4 | Preta |
| Branco | N 9,5 | Preta |
| Cinza Claro | N 6,5 | Preta |
| Cinza Escuro | N 5 | Branca |
| Cinza Médio | 5 B 5/1 | Branca |
| Lilás | 2,5 P 5/6 | Branca |
| Marrom | 2,5 YR 2/4 | Branca |
| Preto | N 1 | Branca |
| Púrpura Segurança | 10 P 4/10 | Branca |
| Verde Emblema | 2,5 G 3/4 | Branca |
| Verde Pastel | 5 G 8/4 | Preta |
| Verde Segurança | 10 GY 6/6 | Preta |
| Verde Limão | Pantone 382C | Preta |
| Verde VALE | Pantone 328C | Preta |
| Vermelho | 5 R 3,5/16 | Branca |
| Vermelho Segurança | 5 R 4/14 | Branca |

O fornecedor deve executar amostras apropriadas de todas as cores propostas, em tiras medindo 50 x 50 mm, no mínimo, as quais devem ser submetidas à aprovação da Vale. O trabalho acabado deve estar em conformidade com a amostra aprovada.

PINTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS

O padrão de cores por site deve ser conforme o anexo F (extrato do PGS-005273, anexo 17.3). Para sites não contemplados no anexo F, proceder conforme tabela abaixo:

Tabela 12.2 - Cores de Pintura para Identificação de Estruturas Metálicas e Equipamentos

| Estruturas Metálicas /Equipamentos | Componente | Cor | Padrão Munsell |
| --- | --- | --- | --- |
| Acoplamentos |  | Cinza Claro | N6.5 |
| Agitadores |  | Azul Vale | 10 B 4/10 |
| Aglomeradores |  | Bege Pêssego | 7.5 YR 7/4 |
| Alimentadores de correia e sapatas |  | Azul | 2.5 PB 5/8 |
| Alimentadores vibratórios |  | Azul | 2.5 PB 5/8 |
| Amostradores |  | Bege Pêssego | 7.5 YR 7/4 |
| Autos de linha |  | Amarelo Ouro | 10 YR 8/14 |
| Balança para transportador |  | Amarelo | 10 YR 7/12 |
| Barras simuladas de quadros sinóticos de 13,8 kV; |  | Amarelo Segurança | 5Y 8/12 |
| Barras simuladas de quadros sinóticos de 230 kV |  | Azul Segurança | 2.5 PB 4/10 |
| Barras simuladas de quadros sinóticos de 4,16 kV. |  | Marrom | 2.5 YR 2/4 |
| Barras simuladas de quadros sinóticos de 480 V. |  | Preto | N1 |
| Barras simuladas de quadros sinóticos de 380/220 V; |  | Purpura | 10 P 4/10 |
| Barras simuladas de quadros sinóticos de 220/127 V. |  | Purpura | 10 P 4/10 |
| Barras simuladas de quadros sinóticos de 34,5 kV |  | Verde Segurança | 10 GY 6/6 |
| Bombas |  | Azul Vale | 10 B 4/10 |
| Bordas horizontais de portas de elevadores que se fecham verticalmente |  | Amarelo Segurança | 5Y 8/12 |
| Britadores |  | Bege Pêssego | 7.5 YR 7/4 |
| Cabines e caçambas de equipamentos móveis |  | Amarelo Ouro | 10YR 8/14 |
| Caçambas fixas (coleta de entulhos) |  | Amarelo Segurança | 5Y 8/12 |
| Caixas de equipamentos de socorro de urgência |  | Verde Segurança | 10 GY 6/6 |
| Caixas contendo máscaras contra gases; |  | Verde Segurança | 10 GY 6/6 |
| Carregadores de navios |  | Amarelo Ouro | 10YR 8/14 |
| Ciclones |  | Azul Vale | 10 B 4/10 |
| Cilindros pneumáticos e hidráulicos |  | Amarelo Ouro | 10YR 8/14 |
| Casas de transferência e galerias |  | Cinza Escuro | N5 |
| Classificadores espirais |  | Bege Pêssego | 7.5 YR 7/4 |
| Comandos de equipamentos suspensos que ofereçam perigo |  | Amarelo Segurança | 5Y 8/12 |
| Componentes de Sistemas de Combate a incêndio | Bombas | Vermelho Segurança | 5 R 4/14 |
|  | Caixas de incêndio | Vermelho Segurança | 5 R 4/14 |
|  | Hidrantes | Vermelho Segurança | 5 R 4/14 |
|  | Sirenes de alarme | Vermelho Segurança | 5 R 4/14 |
|  | Extintores | Vermelho Segurança | 5 R 4/14 |
|  | Transporte de combate a incêndio | Vermelho Segurança | 5 R 4/14 |
|  | Portas de saída de emergência | Vermelho Segurança | 5 R 4/14 |
|  | Tubulações e acessórios | Vermelho Segurança | 5 R 4/14 |
|  | Válvulas | Vermelho Segurança | 5 R 4/14 |
| Compressores |  | Azul Segurança | 2.5 PB 4/10 |
| Contra Recuos |  | Cinza Claro | N 6.5 |
| Cortadores |  | Amarelo Segurança | 5Y 8/12 |
| Defletores |  | Azul Vale | 10 B 4/10 |
| Descarregador de navios |  | Amarelo Ouro | 10YR 8/14 |
| Detector de Metais |  | Amarelo | 10 YR 7/12 |
| Disco de Pelotamento |  | Azul Vale | 10 B 4/10 |
| Dispositivos para troca de revestimentos de moinhos |  | Amarelo Ouro | 10YR 8/14 |
| Empilhadeiras móveis |  | Amarelo Ouro | 10YR 8/14 |
| Escavadeiras |  | Amarelo Ouro | 10YR 8/14 |
| Espessadores (ponte e passadiço) |  | Cinza Escuro | N5 |
| Estruturas Metálicas | Geral | Cinza Médio | 5B 5 / 1 |
|  | Bordas de plataformas que não possuam corrimãos | Amarelo Segurança | 5Y 8 /12 |
|  | Pilastras, vigas, postes, colunas e partes salientes de estrutura ou equipamentos nos quais se possa esbarrar | Amarelo Segurança | 5Y 8/12 |
|  | Gaiolas das escadas, guarda-corpos, corrimãos, rodapés e parapeitos | Amarelo Segurança | 5Y 8/12 |
|  | Para-choques | Amarelo Segurança | 5Y 8/12 |
|  | Espelhos de degraus de escadas que apresentem perigo | Amarelo Segurança | 5Y 8/12 |
|  | Lanças de cancelas | Amarelo Segurança | 5Y 8/12 |
| Exaustores |  | Azul Segurança | 2.5 PB 4/10 |
| Estruturas suportes de equipamentos |  | Azul Vale | 10 B 4/10 |
| Exterior de cabine de operação e de cabine de lança |  | Branco | N9.5 |
| Exteriores das casas de máquinas |  | Branco | N9.5 |
| Extrator de sucatas |  | Amarelo | 10 YR 7/12 |
| Faixas em tanques indicando álcalis |  | Lilás | 2.5 P 5/6 |
| Faixas em piso de portas de elevadores e plataforma de carregamento |  | Amarelo Segurança | 5Y 8/12 |
| Freios |  | Cinza Claro | N 6.5 |
| Filtros |  | Bege Pêssego | 7.5 YR 7/4 |
| Fluffer |  | Azul Vale | 10 B 4/10 |
| Forno, dutos de processo, windbox, slide track, válvula duplo pêndulo, ventiladores de processo, silencioso dos ventiladores de processo. |  | Alumínio Natural |  |
| Guindastes |  | Amarelo Ouro | 10YR 8/14 |
| Grelhas vibratórias |  | Bege Pêssego | 7.5 YR 7/4 |
| Hidrociclones |  | Azul Vale | 10 B 4/10 |
| Invólucros de painéis elétricos instalados dentro de salas de painéis |  | Cinza Claro | N 6.5 |
| Lavadores de gás |  | Azul Vale | 10 B 4/10 |
| Mancais |  | Cinza Claro | N 6.5 |
| Máquinas operatrizes |  | Cor do Fabricante |  |
| Mecanismos agitadores |  | Bege Pêssego | 7.5 YR 7/4 |
| Misturadores |  | Azul Vale | 10 B 4/10 |
| Moinhos |  | Bege Pêssego | 7.5 YR 7/4 |
| Motores elétricos |  | Amarelo | 10YR7/12 |
| Painéis de instrumentos |  | Verde Pastel | 5G8/4 |
| Painéis de automação |  | Cinza Claro | N 6.5 |
| Painéis elétricos instalados em área industrial fora das salas elétricas |  | Amarelo | 10YR7/12 |
| Painéis gráficos |  | Verde Emblema | 2.5G3/4 |
| Paredes internas de sala elétrica e sala de servidor |  | Branco | N9.5 |
| Partes móveis de equipamentos e máquinas | Partes móveis e perigosas de equipamentos e máquinas | Alaranjado Segurança | 2.5YR 6/14 |
|  | Partes internas das guardas de máquinas que possam ser removidas ou abertas | Alaranjado Segurança | 2.5YR 6/14 |
|  | Face externa de polias e engrenagens | Alaranjado Segurança | 2.5YR 6/14 |
|  | Faces internas de caixas protetoras de dispositivos elétricos | Alaranjado Segurança | 2.5YR 6/14 |
|  | Faixas em tanques e equipamentos indicando ácidos | Alaranjado Segurança | 2.5YR 6/14 |
| Partes salientes de estrutura ou equipamento em que se possa esbarrar |  | Amarelo Segurança | 5Y 8/12 |
| Peneiras |  | Bege Pêssego | 7.5 YR 7/4 |
| Pontes rolantes |  | Amarelo Ouro | 10YR 8/14 |
| Prensas |  | Azul Vale | 10 B 4/10 |
| Proteções fixas e móveis de máquinas e equipamentos |  | Amarelo Segurança | 5Y 8/12 |
| Quadros de avisos de segurança |  | Verde Segurança | 10 GY 6/6 |
| Recuperadoras de caçambas |  | Amarelo Ouro | 10YR 8/14 |
| Recuperadoras móveis |  | Amarelo Ouro | 10YR 8/14 |
| Redutores |  | Azul Vale | 10 B 4/10 |
| Reguladoras de lastro |  | Amarelo Ouro | 10YR 8/14 |
| Rodas de locomoção de máquinas |  | Amarelo Segurança | 5Y 8/12 |
| Roldanas para cabo de aço |  | Amarelo Segurança | 5Y 8/12 |
| Rolos e cavaletes para balança |  | Amarelo Segurança | 5Y 8/12 |
| Separadores magnéticos |  | Azul Vale | 10B 4/10 |
| Silos |  | Cinza Escuro | N 5 |
| Socadores de lastro |  | Amarelo Ouro | 10YR 8/14 |
| Sopradores |  | Azul Segurança | 2.5 PB 4/10 |
| Superfícies com temperaturas constantes iguais ou superiores a 150°C |  | Alumínio Natural |  |
| Talhas |  | Amarelo Ouro | 10YR 8/14 |
| Tambores nas laterais |  | Amarelo Segurança | 5Y 8/12 |
| Tanques de ar |  | Azul Segurança | 2.5 PB 4/10 |
| Tanques de combustíveis de baixa viscosidade (óleo diesel, querosene, etc) |  | Alumínio Natural |  |
| Tanques de estocagem em geral |  | Cinza Claro | N 6.5 |
| Tanques de produtos químicos (exceto soda e salmoura) |  | Bege Pêssego | 7.5 YR 7/4 |
| Transformadores |  | Cinza Claro | N 6.5 |
| Transportadores de correia | Geral | Azul Vale | 10 B 4/10 |
|  | Chutes | Azul Vale | 10 B 4/10 |
|  | Calhas | Azul Vale | 10 B 4/10 |
|  | Estrutura suporte | Azul Vale | 10 B 4/10 |
|  | Cobertura metálica de correia transportadora (face externa) | Azul Vale | 10 B 4/10 |
|  | Cobertura metálica de correia transportadora (face interna) | Alaranjado Segurança | 2.5YR 6/14 |
|  | Rolos de carga, de retorno plano metálico, de retorno com anéis, de impacto e guia | Alaranjado Segurança | 2.5YR 6/14 |
| Torres de processo |  | Bege Pêssego | 7.5 YR 7/4 |
| Tratores |  | Amarelo Ouro | 10YR 8/14 |
| Unidades hidráulicas |  | Azul Vale | 10 B 4/10 |
| Válvulas em geral e instrumentos de campo |  | Verde Segurança | 10 GY 6/6 |
| Veículos rodoferroviários |  | Amarelo Ouro | 10YR 8/14 |
| Ventiladores |  | Azul Segurança | 2.5 PB 4/10 |
| Viradores de vagões |  | Bege Pêssego | 7.5 YR 7/4 |
| RECOMENDAÇÃO GERAL: Todos os elementos em movimento, tais como ganchos das pontes rolantes, talhas, suportes ou partes salientes fáceis de serem batidos, devem ser pintados com faixas a 45º, com 10 cm de largura cada, alternadas nas cores amarelo ouro (10YR 8/14) e preto (N1) |  |  |  |

PINTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO

As tubulações devem ser identificadas quanto ao fluido transportado, sentido do fluxo e número da linha.

Identificação do Fluido

O fluido transportado deve ser identificado através da pintura usando uma cor de acabamento e uma faixa de identificação, conforme definido abaixo:

      - Cores básicas de acabamento

São cores usadas para identificar grupos de fluidos que apresentam características comuns. Devem ser aplicadas em toda extensão da tubulação. Ver tabela 12.3.

      - Cores adicionais de identificação

São faixas pintadas nas tubulações sobre a cor de acabamento para complementar a identificação do fluido que está sendo conduzido. Estas faixas devem ter 400 mm de largura.

Devem ser obedecidos os seguintes critérios quanto a sua localização:

- 1 (um) metro antes e depois de válvulas, flanges, derivações e equipamentos instalados na linha conforme indicado na figura 12.1;

- Nos locais de cruzamentos com escadas, passarelas, plataformas que permitam o acesso aos tubos;

- Em locais onde a linha atravessa parede, tetos e pisos;

- A distância entre as faixas aplicadas no mesmo tubo deve ser inferior a 36 m;

- Outros pontos de aplicação que a Vale julgar necessário.

Figura 12.1 - Localização de faixas de identificação

As dimensões das faixas de identificação devem estar conforme figuras 12.2 e 12.3.

      - Tubulação Não Pintada

Tubulação em aço galvanizado, aço inoxidável ou qualquer liga metálica que dispense pintura, em qualquer diâmetro devem receber pintura de faixas de identificação de 400 mm de comprimento compostas pela cor básica de acabamento e duas tarjas na cor adicional de identificação do fluido correspondente, conforme figura 12.2 e 12.3.

Devem ser obedecidos os seguintes critérios quanto a sua localização:

- 1 (um) metro antes e depois de válvulas, flanges, derivações e equipamentos instalados na linha conforme indicado na figura 12.1;

- Nos locais de cruzamentos com escadas, passarelas, plataformas que permitam o acesso aos tubos;

- Em locais onde a linha atravessa parede, tetos e pisos;

- A distância entre as faixas de identificação aplicadas no mesmo tubo deve ser inferior a 36 (trinta e seis) metros;

400 mm

400 mm

36 m

36 m

Figura 12.2 - Ilustração de identificação em tubulação pintada/não pintada

Cor básica de

acabamento

Cor básica de

acabamento

Cor adicional de identificação

Cor adicional de identificação

Cor adicional de identificação

Cor adicional de identificação

200 mm

200 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

Fig. 12.3 - Detalhe da faixa de identificação em tubulação pintada/não pintada

Tabela 12.3 - Pintura para Identificação de Tubulação

| FLUIDO | TUBULAÇÃO |  | FAIXA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COR DE ACABAMENTO | MUNSELL | COR ADICIONAL DE IDENTIFICAÇÃO | MUNSELL |
| Ácidos em geral | Alaranjado Segurança | 2,5 YR 6/14 | - | - |
| Ácido Sulfúrico | Alaranjado Segurança | 2,5 YR 6/14 | Azul Segurança | 2,5 PB 4/10 |
| Ácido Clorídrico | Alaranjado Segurança | 2,5 YR 6/14 | Verde Segurança | 10 GY 6/6 |
| Combustíveis e Inflamáveis de Baixa Viscosidade | Alumínio Natural | - | - | - |
| Gases em Geral | Amarelo Segurança | 5 Y 8/12 | - | - |
| Gasogênio | Amarelo Segurança | 5 Y 8/12 | Marrom | 2,5 YR 2/4 |
| Acetileno | Amarelo Segurança | 5 Y 8/12 | Branco | N 9,5 |
| Oxigênio | Amarelo Segurança | 5 Y 8/12 | Azul Segurança | 2,5 PB 4/10 |
| Nitrogênio | Amarelo Segurança | 5 Y 8/12 | Verde Segurança | 10 GY 6/6 |
| GLP | Amarelo Segurança | 5 Y 8/12 | Cinza Escuro | N 5 |
| Ar Comprimido | Azul Segurança | 2,5 PB 4/10 | - | - |
| Vapor | Branco | N 9,5 | - | - |
| Vácuo em Geral | Cinza Claro | N 6,5 | - | - |
| Álcalis em Geral | Lilás | 2,5 P 5/6 | - | - |
| Cianeto de Sódio | Lilás | 2,5 P 5/6 | Alaranjado Segurança | 2,5 YR 6/14 |
| Polpa de Minério | Marrom | 2,5 YR 2/4 | - | - |
| Polpa de Rejeito de Flotação | Marrom | 2,5 YR 2/4 | Azul Segurança | 2,5 PB 4/10 |
| Polpa de Rejeito de Lama | Marrom | 2,5 YR 2/4 | Verde Segurança | 10 GY 6/6 |
| Óleo em Geral | Preto | N1 | - | - |
| Óleo Lubrificante | Preto | N1 | Amarelo Segurança | 5 Y 8/12 |
| Floculantes | Púrpura segurança | 10 P 4/10 | - | - |
| Água em Geral | Verde Segurança | 10 GY 6/6 | - | - |
| Água Bruta | Verde Segurança | 10 GY 6/6 | Marrom | 2,5 YR 2/4 |
| Água Potável | Verde Segurança | 10 GY 6/6 | Azul Segurança | 2,5 PB 4/10 |
| Água Recuperada | Verde Segurança | 10 GY 6/6 | Alaranjado Segurança | 2,5 YR 6/14 |
| Água de Selagem | Verde Segurança | 10 GY 6/6 | Amarelo segurança | 5 Y 8/12 |
| Água de Combate à Incêndio | Vermelho Segurança | 5 R 4/14 | - | - |
| Solução Pobre de Lixiviação | Cinza Claro | N 6,5 | Alaranjado Segurança | 2,5 YR 6/14 |
| Solução Rica de Lixiviação | Cinza Claro | N 6,5 | Amarelo Segurança | 5Y 8/12 |

Identificação da Linha (TAG)

Além do fluido transportado nas linhas, as tubulações devem ser identificadas com relação ao sentido do fluxo e seu respectivo número de linha (TAG).

A pintura do TAG da linha deve ficar próxima a pintura das faixas de identificação do fluido, respeitando o mesmo espaçamento que as mesmas em relação a tubulação.

As setas e textos devem ser dispostos de tal modo que permita uma perfeita visualização, sem nenhuma alteração da posição natural em que se encontre o observador.

As setas e as letras/números devem ser pintados na cor preta (N1) ou branca (N9,5) conforme indicado na Tabela 12.1 e sobre a cor de acabamento indicada na Tabela 12.3.

Caso o projeto não especifique diferente, a identificação das linhas e do sentido do fluxo deve ser conforme indicado no PR-E-029 e Figura 12.4 e Tabela 12.4.

Onde:

XX =	Número da área

YY =	Número da subárea

SS =	Sigla do site

L =	Letras

N =	Números

Figura 12.4 - Identificação das linhas e sentido do fluxo

Tabela 12.4 - Tamanho de letras para Identificação de linha

| Diâmetro nominal do tubo (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 a 50 | 15 | 20 | 350 |
| 63 a 150 | 30 | 20 | 350 |
| 200 a 250 | 65 | 100 | 650 |
| >250 | 90 | 120 | 850 |

Etiquetas Industriais

Caso aprovado pela Vale, a identificação da tubulação pode ser feita através do uso de etiquetas industriais (etiquetas autoadesivas de vinil/policarbonato ou equivalente) que atendam aos requisitos deste documento e tenham um padrão de qualidade que garanta sua funcionalidade (aderência e visualização das letras) por no mínimo 3 anos de operação.

DIMENSÕES PARA IDENTIFICAÇÃO ESFERAS E TANQUES

Os tanques e esferas devem ser identificados de acordo com o fluido contido nos mesmos e com o seu TAG dentro do processo.

As faixas de identificação do fluido devem seguir os mesmos padrões de cores definidos para tubulações, devem estar localizadas na linha de centro do equipamento e quanto à dimensão devem seguir o determinado na tabela 12.5.

Tabela 12.5 - Dimensões das Faixas em Esferas, Tanques Verticais e Horizontais

| DIÂMETRO E/OU ALTURA | LARGURA FAIXA (mm) |
| --- | --- |
| Até 2 m | 200 |
| De > 2 a 5 m | 300 |
| De >5 a 10 m | 500 |
| Acima de 10 m | 5% do Diâmetro ou da Altura |

Salvo especificação em contrário, as dimensões das letras e números pintados em esferas e tanques devem respeitar as dimensões apresentadas na tabela 12.6.

Tabela 12.6 - Dimensões de Letras e Números para Identificação de Equipamentos

|  | LETRAS E NÚMEROS |
| --- | --- |
| Altura | H/9 |
| Largura | H/15,7 |

H = altura do tanque ou esfera

APLICAÇÃO DA TINTA

GERAL

Para aplicação das tintas, as condições ambientais e do substrato devem estar de acordo com o solicitado pela ficha técnica ou recomendação do fabricante.

Para cada uso específico, os materiais devem seguir rigorosamente os sistemas indicados nesta Especificação.

Os trabalhos devem ser programados de modo a permitir a limpeza das superfícies, remoção de poeiras, inspeção e aplicação da primeira demão de “tinta de fundo” e da intermediária ou acabamento no mesmo dia, ou jornada de trabalho.

Com relação as atividades de jateamento abrasivo, a aplicação de tinta de fundo deve ser feita no menor prazo possível, enquanto a superfície jateada atender ao padrão de limpeza especificado. Com o passar do tempo a superfície tende a oxidar, podendo assim haver necessidade de novo jateamento para que o grau de limpeza especificado seja alcançado.

Para hidrojateamento, a aplicação de tinta deve ser feita levando-se em conta o estado inicial de oxidação da superfície antes da pintura. O intervalo de tempo decorrido entre a lavagem da superfície com água doce e aplicação da tinta de fundo, deve ser o menor possível, visando diminuir, em ambientes agressivos (marinho e industrial marinho), a concentração de cloretos e outras substâncias indesejáveis na superfície, além da intensidade da oxidação inicial (Flash rust). A intensidade de oxidação inicial aceitável pelos fabricantes é de leve a moderado. Caso ocorra oxidação severa, a superfície deve receber tratamento manual com escova de aço, lavagem com água doce sob alta pressão, no mínimo a 5000 psi antes da aplicação da tinta de fundo.

Nota: Para o caso de pintura interna de equipamentos, é somente aceito o grau de "Flash rust" leve.

Antes da aplicação da tinta de fundo, as superfícies submetidas ao jateamento abrasivo ou ao hidrojateamento devem ser inspecionadas quanto a pontos de corrosão, presença de graxa, umidade, teor de cloretos e outros contaminantes.

Quando a tinta não for fornecida pela Vale, o fornecedor deve fazer uma relação com a especificação das tintas a serem adquiridas com indicação do nome do fabricante, e submeter à aprovação da Vale.

A tinta só é considerada seca para repintura quando a nova puder ser aplicada sem que se desenvolvam quaisquer irregularidades na película, tais como destacamento ou perda de adesão das camadas subjacentes e defeitos na película. Deve ser obedecido o tempo de repintura especificado pelo fornecedor na ficha técnica da tinta.

Para ambientes industriais agressivos ou próximos ao litoral, antes de aplicar o primer, recomenda-se avaliar teor de sais solúveis, permitindo máximo de 7µg/cm² (70 mg/m²) para estruturas e equipamentos que vão operar em exposição atmosférica e máximo de 3µg/cm² (30 mg/m²) em estruturas imersas, enterradas ou submersas.

Se houver poeira no ar, ou chuviscos de torres de resfriamento, deve ser providenciada cobertura do local e o tempo deve ser o mínimo possível.

As tintas de fundo, intermediárias e de acabamento, usadas em um mesmo equipamento, devem ser provenientes do mesmo fabricante.

Deve-se aguardar que todas as demãos sequem completamente, ou pelo tempo especificado, antes de se aplicar a demão subsequente. O tempo máximo para repintura deve ser estritamente obedecido, e estar de acordo com a recomendação do Fabricante da tinta.

Estruturas pintadas só podem ser transportadas após cura total da última demão conforme ficha técnica ou recomendação do fabricante.

Após a pintura, e enquanto aguardam o transporte, as peças devem ser protegidas do contato direto com o solo, bem como contra estagnação de água sobre as superfícies pintadas.

A primeira demão de primer, aplicada sobre a superfície metálica jateada, deve ser contrastante com a cor da superfície metálica. As camadas subsequentes devem apresentar cores que permitam a distinção das diferentes demãos.

As camadas inferiores de tintas que possuam superfícies lisas, a ponto de diminuir a aderência da camada subsequente, devem ser submetidas a leve lixamento superficial e posterior limpeza com escova para remoção do pó, antes da aplicação da demão subsequente.

Enquanto não estiver seca, a tinta aplicada deve ser protegida de danos causados pela poeira ou qualquer matéria estranha, por todos os meios práticos.

As peças pintadas não devem ser manuseadas antes da secagem da tinta, a não ser o indispensável para a operação da pintura ou posicionamento para a secagem.

As superfícies usinadas ou similares não devem ser pintadas, porém exigem proteção, devendo ser revestidas com “shop primer” durante o transporte ou armazenagem. O “shop primer” deve ser removido imediatamente antes da aplicação dos esquemas de pintura especificados.

As superfícies de ligações por atrito não devem ser pintadas, porém são revestidas com uma película resistente ao manuseio, não oleosa, e contendo inibidor de corrosão de fácil remoção na fase de montagem.

A tinta deve ser impelida para dentro de todas as fendas e cantos em que isso for possível e, as juntas em que houver separações devem ser preenchidas com massa de vedação de secagem rápida da mesma natureza da tinta de fundo , massas epóxi flexíveis, massas siliconizadas neutras ou elastômeros, antes da aplicação da pintura de acabamento. Em casos em que são utilizados elastômeros, é possível que seja feita a aplicação como uma tinta e na cor desejada

Áreas críticas como cantos, arestas, fendas, rebites e cordões de solda devem ser pintadas previamente a pincel (Stripe Coating) com a tinta de fundo, até a uma margem de cerca de 
3 (três) centímetros em torno de cada uma dessas áreas, conforme SSPC-PA Guide 11.

Após secagem da tinta aplicada nos pontos citados acima, deve ser aplicada a demão de tinta de fundo, cobrindo toda a superfície, incluindo os pontos críticos, mais uma vez.

Em casos excepcionais, para tintas especiais, pode ser permitida a realização da pintura em umidade mais elevada, com prévia concordância da fiscalização da Vale.

Devem ser tomadas precauções para reduzir ao mínimo os danos causados às películas de tinta pelos meios auxiliares de carregamento, transporte e armazenamento, tais como alças, cordas, calços etc.

Os componentes das tintas a serem utilizadas devem apresentar-se de forma  homogênea, sem pele e sem espessamento anormal, em lata recentemente aberta. As tintas devem ser cuidadosamente homogeneizadas por meio de agitação mecânica, antes e durante a aplicação, salvo especificação contrária do Fabricante ou solicitação da Vale.

Toda a região que venha a ser danificada deve ser reparada, de acordo com o sistema originalmente especificado, permitindo-se para pequenas áreas, a limpeza mecânica seguindo padrão St3 da norma ISO 8501-1 ,SSPC-SP-3 ou por meio de ferramentas macânicas rotativas de acordo com a norma SSPC-SP 11.

Se a superfície pintada não estiver totalmente danificada, restando apenas a tinta de fundo intacta, pode ser feita a aplicação da demão ou demãos subsequentes, permitindo-se ligeiro lixamento para melhorar a aderência e eliminar películas pouco aderidas. Se o número de retoques for de tal ordem que prejudique a aparência, deve ser aplicada uma demão extra de tinta de acabamento.

Após a montagem, as soldas e as regiões vizinhas devem ser limpas e revestidas, conforme o sistema de pintura originalmente indicado para a fabricação.

Sobras de tintas bicomponentes preparadas, devem ser descartadas após o tempo de vida útil da mistura conforme boletim técnico.

Se, no intervalo entre a limpeza e a primeira demão, a superfície se oxidar ou apresentar qualquer sinal de contaminação, uma nova limpeza deve ser realizada.

As pinturas exteriores devem ser evitadas sempre que a velocidade do vento provoque acúmulo de sujeira ou pó na pintura.

Não deve ser feita nenhuma aplicação de tinta quando a temperatura ambiente for inferior a 10 °C, a não ser com produtos que possam ser aplicados e curados com temperatura mais baixa, conforme especificado em boletim técnico ou recomendação do fabricante.

Nenhuma tinta deve ser aplicada se houver a expectativa de que a temperatura ambiente possa cair até 0 °C antes de a tinta ter secado, a não ser com produtos que possam ser aplicados e curados com temperatura mais baixa, conforme especificado em boletim técnico ou recomendação do fabricante.

Não deve ser aplicada tinta em superfícies metálicas cuja temperatura seja inferior à temperatura de ponto de orvalho + 3°C, ou em superfícies com temperatura superior a 52°C.

No caso de tintas à base de silicatos inorgânicos ricos em zinco, a temperatura da superfície metálica não deve exceder 40°C.

As tintas devem ser aplicadas por meio de pistola, trincha, brocha, pincel ou rolo, conforme especificado, e de tal forma a obter uma película regular de espessura e tonalidade uniformes sobre toda a superfície, livre de poros, escorrimentos, gotas ou marcas excessivas de pincel.

Todas as áreas a serem pintadas devem ser totalmente cobertas depois que as superfícies forem preparadas.

Não é possível a aplicação em tempo chuvoso, nebuloso ou quando a umidade relativa do ar estiver acima de 85% para as tintas convencionais. Para aquelas tintas com novas tecnologias deve ser seguido o estabelecido na ficha técnica da tinta segundo o fabricante.

As tintas devem ser adequadamente aplicadas em todas as junções, cantos, depressões, ao redor de rebites, parafusos e outras saliências. Esses locais devem receber uma demão extra, conforme indicado nesta especificação, na espessura adequada.

As partes embutidas em concreto, pavimentação ou fundações não devem ser pintadas.

As espessuras das películas secas devem ser medidas por medidor do tipo magnetizável, calibrado em superfície metálica com as mesmas características das superfícies pintadas. Caso isto não seja possível, utilizar norma SSPC-PA 2 como referência.

O instrumento deve estar certificado por laboratório credenciado. Deve-se calcular um valor médio de algumas determinações: 20 (vinte) medições em uma superfície pintada de 2 (dois) metros quadrados. As áreas cujas aplicações não estiverem corretas devem receber os adequados reparos, por repintura simples, ou por raspagem e posterior repintura.

O processo de repintura de estruturas e equipamentos deve ser executado de acordo com o respectivo grupo e sistema de pintura apresentados nesta especificação.

MATERIAIS

Massa

Devem ser utilizadas massas apropriadas para cada tinta, não sendo permitido o uso de massas diferentes das especificadas pelo fabricante da tinta utilizada.

Tintas

As tintas devem estar em conformidade com as especificações do fabricante no tocante ao preparo, diluição e homogeneização.

Nenhuma tinta deve ser submetida à adição de outros produtos ou secagem forçada sob condições que venham a causar fendilhamento, enrugamento, poros, formação de bolhas, ou outros defeitos, que não os especificamente indicados pelos fabricantes.

Durante a aplicação, a tinta deve ser constantemente homogeneizada, de preferência mecanicamente e, se necessário, diluída com uma quantidade mínima de solvente, de acordo com os padrões de seus fabricantes.

Compatibilidade entre tintas

Tintas, solventes e diluentes de fabricantes diferentes não podem ser utilizados em um mesmo sistema de pintura, tampouco suas misturas. Os solventes e diluentes devem ser os recomendados pelo fabricante da tinta.

APLICAÇÃO COM TRINCHA OU PINCEL

Marcas de pincel devem ser evitadas. Devem ser usados pincéis adequados, de forma a se obter uma superfície uniforme e lisa.

As trinchas devem ser feitas de fibra natural, vegetal ou animal, de maneira que não haja desprendimento de fibras durante a aplicação de tintas. As mesmas devem ser mantidas limpas e isentas de quaisquer resíduos.

Os pincéis e trinchas devem ser mantidos em bom estado de conservação.

APLICAÇÃO COM  PISTOLA

O equipamento de aplicação deve ser adequado, com reguladores de pressão e manômetros apropriados. O mecanismo atomizador, as pistolas e as agulhas devem ser os recomendados pelo fabricante do equipamento, conforme tinta a ser aplicada, para não ser necessária uma excessiva diluição por solventes. O equipamento deve ser mantido em condições satisfatórias de operação para permitir a aplicação correta da tinta.

Filtros ou separadores devem ser previstos para remover óleo ou água condensada do ar. Esses filtros ou separadores devem ser de tamanhos apropriados e drenados periodicamente durante as operações de pintura. O jato de ar da pistola que incide sobre a superfície deve ser isento de água ou óleo.

Os ingredientes da tinta devem ser mantidos adequadamente misturados, tanto nos tanques, como nos recipientes, durante a aplicação da pintura, ou por agitação mecânica, contínua ou intermitente com a necessária frequência.

Os equipamentos de pintura devem ser suficientemente limpos após o uso, de maneira que a poeira, a tinta seca, e outros materiais estranhos não venham a impregnar posteriormente a tinta. Quaisquer solventes deixados nos equipamentos devem ser completamente removidos antes da pintura.

APLICAÇÃO COM ROLO

A pintura com rolo deve ser aplicada somente em superfícies planas de grande extensão, quando especificado. A primeira demão deve ser iniciada na parte superior da superfície, procurando cobrir o maior comprimento possível, unindo as faixas paralelas com uma sobreposição mínima de 5 cm, para se evitar solução de continuidade. A segunda demão de tinta deve ser aplicada em sentido perpendicular à primeira. Os rolos e as bandejas de tinta devem ser apropriados para o fim a que se destinam, e devem ser mantidos em bom estado de conservação. Após o uso, devem ser limpos por meios apropriados.

Aplicações em superfícies não planas podem ser feitas, mediante autorização expressa da Vale.

OUTROS PROCESSOS

Outros processos podem ser usados, desde que sejam aprovados pela Vale.

APLICAÇÃO DE DEMÃOS MÚLTIPLAS

Quando mais de uma demão for indicada, as diversas demãos, inclusive a tinta de fundo, devem ter tonalidades diferentes da demão final, de tal forma a tornar facilmente visível qualquer região não pintada. As superfícies inacessíveis após a montagem, total ou parcial, devem ser pintadas antes da montagem da parte interferente. A demão final deve ser protegida até a cura final ser completada.

ESPESSURA DE PELÍCULAS

A espessura de cada demão deve estar de acordo com o sistema de pintura aplicável especificado, e com as instruções do fabricante, com relação à área a ser coberta por litro, não se podendo fazer adição de solventes, salvo quando autorizado pela Vale.

MÃO DE OBRA

Todos os trabalhos de limpeza, tratamento e pintura devem ser executados por profissionais capacitados, treinados e com experiência, e conforme procedimento executivo elaborado pela contratada e aprovado pela Vale. O trabalho de pintura deve ser inspecionado por inspetor qualificado (ABRACO - nível 1 ou 2 / NACE – nível 2 ou 3 / SSPC – nível 2 ou 3 / FROSIO – nível 2 ou 3), em todas as suas fases, a fim de assegurar a observação dos padrões desta especificação.

Ao término da operação de pintura, todos os equipamentos, sobras de materiais, e recipientes devem ser retirados do local e toda a área de trabalho, limpa de qualquer detrito ou lixo, de acordo com as exigências da Vale.

O horário de término dos serviços de preparação da superfície deve ser compatível com o horário de início da aplicação da primeira demão de tinta de fundo. O preparo da superfície e aplicação da primeira camada da tinta de fundo devem ser feitos na mesma jornada de trabalho.

FORNECIMENTO E ESTOCAGEM DE TINTAS E SOLVENTES

Todos os materiais de pintura são de responsabilidade da empresa fornecedora dos equipamentos/estruturas/tubulações, contratada da Vale. Os fabricantes das tintas e solventes devem ser aprovados previamente pela Vale.

As tintas a serem fornecidas devem vir acompanhadas de laudo de análise, emitido por laboratório com Certificado de Qualidade ISO 9000, aprovado pelo INMETRO.

Os recipientes contendo as tintas ou solventes devem trazer em seu corpo, e não na tampa, as seguintes informações:

Tipo de tinta e solventes (nome genérico, nome técnico e codificação conforme norma);

Nome técnico;

Nome do fabricante;

Normas aplicáveis;

Composição aproximada;

Código do produto do fabricante;

Percentual de sólidos /volume;

Solventes indicados para possíveis diluições;

Quantidade, no recipiente, em litros e quilos;

Instrução para aplicação;

Número ou sinal identificador do lote de fabricação;

Condições de estocagem;

Data da validade de utilização.

Todos os materiais de pintura, como tintas, solventes e catalisadores devem ser recebidos, no local da pintura, em condições que permitam fácil verificação das epecificações e recomendações do fabricante e inspeção pela fiscalização.

Todos os materiais devem ser armazenados em locais específicos para acondicionamento de tintas, solventes e acessórios, devendo estar limpos, secos, bem ventilados, protegidos de centelha e de chama, bem como de radiação solar direta ou calor excessivo.

O prazo de armazenagem não deve ultrapassar ao recomendado pelo fabricante das tintas.

Durante o armazenamento, deve ser providenciada uma movimentação das tintas a cada mês, mudando os recipientes de posição por meio de rolamento 180° para evitar excessiva sedimentação e melhorar a condição de mistura quando da aplicação. Deve-se usar sempre as tintas com data de estocagem mais antigas visando-se manter o estoque dentro do prazo de armazenamento recomendado pelo fabricante.

REVESTIMENTO METÁLICO POR GALVANIZAÇÃO

GALVANIZAÇÃO A FOGO

Galvanização a Quente de Produtos de Aço ou Ferro Fundido

Deve ser obedecida a norma NBR 6323, que especifica os requisitos exigíveis para a fabricação e o fornecimento de produtos de aço ou ferro fundido, revestidos de zinco, por imersão a quente.

O atendimento às normas listadas abaixo é necessário para a aplicação da NBR 6323:

NBR 7397

NBR 7398

NBR 7399

NBR 7400

NBR 7414

GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA

Revestimento de Zinco Eletrodepositado sobre Aço ou Ferro Fundido

Deve ser obedecida a norma NBR 10476, que fixa as condições exigíveis para a fabricação e o fornecimento de produtos com revestimentos de zinco eletrodepositado sobre o metal base, ferro ou aço, com a finalidade de proteger contra corrosão.

O atendimento às normas listadas abaixo é necessário para a aplicação da NBR 10476:1988

NBR 5426

NBR 8095

NBR 8096

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

As seguintes observações técnicas devem ser levadas em consideração no que se refere à galvanização:

A galvanização é uma alternativa de revestimento, e a viabilidade de sua      aplicação deve ser analisada para cada tipo de estrutura, quantitativo, volume, local e ambiente da implantação;

É recomendável a aplicação desse processo de galvanização, desde que seja observada a necessidade ou não da padronização de cores para identificação das áreas e/ou das edificações a serem adotadas no projeto, com relação às cores requeridas pela Segurança;

Para aplicação da galvanização, é necessária a preparação da estrutura, em termos de detalhes construtivos, previstos na fase de detalhamento do projeto, para possibilitar percolação do banho nas seções internas do material; vigas caixão e/ou tubulações;

A logística para execução da galvanização é agravada em termos de transporte, devido à necessidade da transferência do material da fábrica para a empresa que fará a galvanização, para posterior encaminhamento ao local de instalação;

Para peças grandes, a execução de touch-up (retoque) após transporte e montagem, ou necessidade de soldagem durante a montagem, pode causar vulnerabilidade ao processo de galvanização.

É proibido submeter todas as superfícies em aço galvanizadas por imersão a quente, ao processo passivação antes da aplicação do sistema de pintura, caso haja necessidade destas superfícies serem pintadas.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

Os serviços de pintura, quando pagos separadamente, serão medidos conforme especificado a seguir.

PINTURA DE TUBULAÇÃO

A pintura de tubulação é medida conforme a tabela 17.1 a seguir, em que estão incluídos flanges, válvulas e demais acessórios usuais em tubulação:

Tabela 3 - Pintura de Tubulação

| DIÂMETRO NOMINAL | ÁREA DE PINTURA m²/m linear |
| --- | --- |
| 1/2” | 0,08 |
| 3/4” | 0,10 |
| 1” | 0,13 |
| 1 1/2” | 0,16 |
| 2” | 0,21 |
| 2 1/2” | 0,25 |
| 3” | 0,31 |
| 4” | 0,39 |
| 5” | 0,45 |
| 6” | 0,55 |
| 8” | 0,71 |
| 10” | 0,90 |
| 12” | 1,07 |
| 14” | 1,18 |
| 16” | 1,35 |
| 18” | 1,52 |
| 20” | 1,68 |
| 24” | 2,00 |

Para tubulação com diâmetro superior a 24”, é considerada sua área real e externa.

PINTURA DE EQUIPAMENTOS

É adotada a medição da superfície lateral do paralelepípedo envolvente do equipamento, excluída a base, tomando-se como referência as dimensões de projeto do equipamento.

PINTURA DE TANQUES

É considerada a área real medida.

PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA

Treliça plana

É medida pela área do painel contido no plano da treliça, multiplicada por dois.

Treliça espacial

É medida pela soma das áreas das treliças que a compõem.

Perfis metálicos de alma cheia

São medidos pela área real, em caso de medição isolada.

Plataforma e passadiços e chapas de piso

São medidas pela área de sua projeção no plano horizontal, multiplicada por dois.

Grade de piso

São medidas pela área de sua projeção no plano horizontal, multiplicada por três.

Escadas

As escadas são medidas conforme especificado abaixo:

Escadas verticais com guarda-corpo: são medidas pela área de sua projeção no plano vertical, multiplicada por dois;

Escadas verticais sem guarda-corpo: são medidas pela área de sua projeção no plano vertical, multiplicada por 1,5.

Escadas inclinadas: são medidas pela área de sua projeção no plano horizontal, multiplicada por dois.

Corrimãos

São medidos 1,3 m² por metro linear

atendimento a padrões normativos DA VALE

Os ativos, componentes e diretrizes relacionados ao objeto deste documento devem seguir integralmente os padrões normativos de gestão, meio ambiente, segurança, integridade de ativos da Vale (PNR). Caso, eventualmente, ocorra alguma divergência entre requisitos estabelecidos neste documento e no PNR, esse último deve prevalecer.

Para este fornecimento, o fornecedor deve atender os requisitos estabelecidos nos PNR-000024, PNR-000031, PNR-000036, PNR-000047, PNR-000048 e PNR-000069.

requisitos de saúde, segurança E MEIO AMBIENTE

Deve ser realizada uma análise de riscos, a cada projeto, visando a identificação, não só dos riscos do próprio equipamento, mas também os decorrentes das suas interfaces com outros equipamentos do sistema, bem como o ambiente em que está inserido.

Os requisitos de saúde e segurança descritos no CP-R-501, devem ser atendidos.

Os requisitos de meio ambiente descritos no PR-E-206 devem ser atendidos

Para mais informações sobre a análise de riscos, os requisitos de saúde e segurança, e os de meio ambiente ver EG-M-401.

Nenhum trabalho deve ser executado em áreas da Vale antes de estabelecidas as condições necessárias de segurança, a fim de evitar riscos de acidentes. Devem ser providenciados todos os documentos de segurança aplicáveis, tais como análises de risco das atividades e as devidas permissões de trabalho.

Andaimes, escadas de mão e todos os demais equipamentos necessários devem estar em condições seguras e adequadas à execução do serviço, e de acordo com o código e regulamentações aplicáveis e normas recomendáveis. Essas estruturas também devem passar por vistoria e liberação formais pela equipe de segurança do trabalho da contratada, as quais devem ser evidenciadas por meio de sinalização e assinaturas de liberação de andaimes a serem afixadas diretamente nas estruturas liberadas.

Qualquer atividade somente pode ser realizada após análise adequada e específica dos riscos aos quais os trabalhadores ficarão expostos durante sua execução, bem como o estabelecimento de medidas de mitigação dos riscos identificados.

Os trabalhadores devem possuir a capacitação necessária prevista em legislação e/ou nos documentos normativos internos, bem como aptidão comprovada através de avaliação médica específica, levando-se em consideração os riscos das atividades que serão desenvolvidas por eles.

Para uso de ferramentas (como furadeira, esmerilhadeira, lixadeira, compressor etc.), operação com equipamentos de guindar, e trabalhos com eletricidade, os empregados devem ter treinamento específico ministrado por instituição de ensino reconhecida.

Os reservatórios de ar dos compressores devem possuir relatórios de inspeção devidamente assinados por responsável técnico, garantindo a integridade do equipamento a ser pressurizado, conforme NR-13.

Devem ser cumpridas as exigências previstas para realização das atividades enquadradas nos critérios do PNR-000069.

Para permitir o início de uma atividade enquadrada no PNR-000069 devem ser realizadas checagens redundantes em campo, por meio de lista de verificação das Permissões de Trabalho Seguro – PTS por pessoa capacitada e formalmente indicada para este fim.

Para atividades em espaços confinados, o Supervisor de Entrada (segundo definição da NR-33) deve fazer parte do quadro de empregados da contratada.

Todos os colaboradores que forem adentrar espaços confinados devem ser treinados e capacitados conforme rege a NR-33. A equipe deve contar com, no mínimo, um supervisor de entrada, e deve ser prevista a acessibilidade a todos os equipamentos de salva guarda e primeiros socorros, para atendimento dos trabalhadores em caso de sinistro em espaço confinado (oxímetro, explosímetro, ambulância etc.).

Não podem ser utilizadas ferramentas, motores ou aparelhos que produzam faíscas em ambientes com concentração de vapores explosivos. Em ambientes fechados, todos os materiais, ferramentas e equipamentos a serem utilizados devem ser à prova de explosão, quando esses ambientes forem considerados como Área Classificada com Risco de Explosão.

Os certificados dos equipamentos à prova de explosão devem ser apresentados previamente a Vale.

Nas atividades que envolvem Bloqueio e Sinalização, a empresa deve possuir caixas de bloqueio invioláveis e cadeados em quantidade suficiente para travamento em grupo.

Não é permitida a acumulação de recipientes vazios, trapos sujos de tintas ou solventes, entulhos, etc., no local de trabalho.

Todas as tintas e os diluidores devem ser estocados, de preferência, em armazém exclusivo ou sala separada (o ambiente deve ser bem ventilado, não sujeito a calor excessivo, chamas ou insolação direta).

Para definição das recomendações sobre transporte, manuseio e armazenamento dos produtos químicos utilizados, deve ser consultada a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico.

A FISPQ de cada produto químico deve estar presente nas frentes de serviço onde eles são utilizados, assim como nos locais onde serão armazenados.

Tintas, solventes e toalhas impregnados desses produtos, quando não estiverem em uso, devem estar acondicionados em recipientes metálicos fechados, os quais não devem ser abertos até o momento de uso. Aqueles que o forem devem ser usados em primeiro lugar.

As tintas, os solventes e as toalhas impregnados e sem uso devem ser destinadas, conforme plano diretor de resíduo a ser elaborado pela contratada.

Em área operacional, é obrigatório o uso de todos os EPI básicos (capacete com jugular, óculos de segurança, protetor auricular tipo concha e botina com biqueira de composite) e específicos para a atividade de aplicação do sistema de pintura (Ex.: capuz, luvas, máscara, óculos, etc.). É permitida apenas a utilização de EPI homologados pela VALE. Os EPI homologados estão relacionados em catálogo emitido pela equipe de Segurança do Trabalho da Vale.

Óculos de segurança com lentes escuras somente podem ser utilizados em ambientes abertos, durante o dia. É expressamente proibido usá-los em ambientes como galpões, oficinas (salvo em atividades que requeiram seu uso), fundo de viradores de vagões, túneis, interior de casas de transferência, etc.

Em área operacional, não é permitido o uso de adornos pessoais como pulseiras, relógios de pulso, anéis, cordões, correntes, brincos etc.

Durante o processo de aquisição de tintas e solventes devem ser atendidos todos os requisitos do PNR-000036, com atenção especial para lista de produtos químicos proibidos dentro da Vale.

INSPEÇÃO DO PREPARO DA SUPERFÍCIE E TESTES

GERAL

O fornecedor deve apresentar o Plano de Controle e Garantia da Qualidade (QA /QC) em conformidade com o documento PR-E-271 e com nível de garantia de qualidade estabelecido na RT.

Todos os registros de inspeções, correções, aprovações e testes, inclusive os de campo, devem constar no manual de projeto, instalação, operação e manutenção.

Para elaboração do PIT (Plano de Inspeção e Testes) o fornecedor deve atender os requisitos descritos neste item e nos anexos/referências indicados abaixo:

| Tema | Anexos / Referências |
| --- | --- |
| PIT-Plano de Inspeção e Testes de Pintura e Galvanização | Anexo B |
| Lista de Verificação de Pintura e Galvanização | Anexo C |
| Procedimento para Inspeção de Pintura e Galvanização | Anexo D |
| Requisitos Mínimos para o Plano da Qualidade para Fornecedores de Equipamentos e Serviços | PR-E-271 |

O adequado acompanhamento e a inspeção da execução da pintura são de fundamental importância para a identificação de desvios e imediata correção pelo aplicador. A inspeção deve ser realizada criteriosamente, incluindo-se medições, análises dos aspectos mecânicos e estéticos da pintura. Os profissionais envolvidos na inspeção devem ser certificados pela ABRACO ou NACE.

O aplicador deve comunicar à Vale quando e onde a pintura é executada, para efeito de fiscalização. A Vale pode solicitar a paralisação do serviço se julgar que ele não está de acordo com o especificado, ou se as ferramentas utilizadas forem inadequadas.

As correções que se fizerem necessárias devem ser providenciadas imediatamente, a fim de que o trabalho seja desenvolvido dentro dos critérios estipulados por esta especificação, sem nenhum ônus para a Vale.

Quando houver necessidade, as ferramentas e equipamentos devem ser imediatamente reparados ou substituídos.

As condições ambientais como a umidade relativa e a temperatura devem ser verificadas antes do início e durante a execução dos serviços de pintura.

Após a limpeza da superfície, seu estado deve ser verificado, comparando-a com os padrões visuais fotográficos, conforme ISO 8501-1, a fim de classificá-la.

Deve ser determinada a espessura de filmes úmidos e secos, em conformidade com as norma NBR 10443 e fazer o teste de aderência das tintas conforme  ASTM D 4541 / NBR 15877.

A continuidade e a porosidade da película devem ser verificadas com emprego de aparelho adequado, como Holiday Detector, conforme norma NBR 16172, em estruturas imersas, enterradas ou submersas.

Deve ser verificado, conforme normas NBR 15156 e NBR 14951, se as superfícies pintadas se apresentam com aspecto uniforme e livres de defeitos, tais como poros, bolhas, escorrimentos e outros.

Áreas críticas como cantos, arestas, fendas, rebites, parafusos, porcas e cordões de solda devem ser rigorosamente inspecionados.

Deve ser verificado se juntas ou fendas foram devidamente preenchidas com a massa de vedação compatível (epóxi flexiveis, massas siliconizadas neutras ou elastômeros) com as tintas aplicadas.

Todo o equipamento necessário aos testes deve ser fornecido pelo aplicador, sendo os testes desenvolvidos em conjunto com a Vale.

ESPESSURA DOS FILMES ÚMIDOS E SECOS

O controle da espessura do filme úmido deve ser efetuado criteriosamente pelo aplicador e inspetor de pintura de modo a evitar variações inaceitáveis na película seca. Esta medição deve ser realizada em pelo menos 10% da área pintada.

A espessura do filme seco deve ser medida em cada demão do esquema de pintura, validando inclusive a aplicação do stripe coating, e na espessura total acabada não sendo aceita espessura de película seca abaixo do especificado. Devem ser mensuradas com um medidor magnético, tipo Elcometer ou Microtester, calibrado em superfície com as mesmas características das superfícies metálicas.

Deve-se obter um valor médio de 12 (doze) medições, descartando-se o maior e menor valor, em uma superfície pintada de no mínimo 200mm x 200mm, conforme norma ABNT NBR 10443. Se a espessura média da película seca for inferior a espessura especificada, o Aplicador deve efetuar a aplicação de demão adicional ou compensação na demão seguinte, desde que as tintas sejam da mesma natureza química e mecanismo de proteção anticorrosiva.

São aceitas áreas com aumento de até 40% da espessura prevista por demão no esquema de pintura. Para aumentos superiores a 40%, o fabricante da tinta deve ser consultado quanto a possibilidade de aceitação.

ASPECTOS MECÂNICOS DA PINTURA

A película final deve ter as seguintes características:

Aderência-Método de Corte em X e Grade

### Deve ser verificada conforme NBR 11003. Método do corte em grade é utilizado para espessuras de até 70 μm e de corte em X é utilizado para espessuras maiores que 70 μm de película seca. O teste deve ser realizado após a aplicação total do revestimento e decorrido o tempo de cura total, e sempre que a norma de procedimento do esquema de pintura exigir ou por solicitação da Vale.

Aderência – Método de Tração (Pull-off-test)

Deve ser verificada conforme NBR 15877, anexo A.2 (Pintura Industrial – Ensaio de aderência por tração).

O teste deve ser realizado após a aplicação total do revestimento e decorrido o tempo de cura total, exclusivamente por dispositivo pneumático, e sempre que a norma de procedimento do esquema de pintura exigir ou por solicitação da Vale.

Porosidade

Esta qualidade é exigida apenas para pinturas de superfícies enterradas ou submersas, ou em situações em que não seja possível realizar inspeções periódicas, situações em que a película deve ter impermeabilidade máxima possível.

A película de tinta deve ser homogênea para prover uma proteção por barreira (impermeabilização) ao substrato, em relação ao eletrólito. O Holiday Detector, ou similar, deve ser utilizado para medir a porosidade da película, conforme norma NBR 16172.

Causas: Superfície contaminada, retenção de solvente ou ar no filme de tinta, atomização deficiente, temperatura do substrato muito alta e água no ar de atomização da pistola.

Correção: Controlar o perfil de ancoragem, lixar a superfície e aplicar nova demão ou retirar toda a pintura e fazer nova aplicação.

ASPECTOS ESTÉTICOS

A seguir são apresentados alguns aspectos estéticos de desvios. As normas NBR 15156 e NBR 14951 demonstram como identificar a presença de defeitos na pintura.

Escorrimento

A espessura do escorrimento, não superior a 20% da espessura da película adjacente, será aceitável.

Causas: Diluição excessiva da tinta, excesso de tinta, pistola próxima à superfície, defeito de formulação, superfície muito lisa e especificação inadequada da tinta.

Correção: Controlar a espessura de película úmida, remover o excesso de tinta quando ainda úmida, por meio de trincha e/ou boneca de pano, raspar, lixar e, após a secagem da tinta, retocar.

Figura 20.1 - Exemplo de Escorrimento

Impregnação por Substâncias Estranhas

Não deve haver por substâncias estranhas.

Sobreaplicação (Overspray)

Não são aceitos defeitos de sobreaplicação. A superfície da tinta apresenta um aspecto fosco e áspero, porém sem o desprendimento do pó quando do contato com o dedo.

Causas: Solvente muito volátil, pistola muito distante da superfície ou com pressão excessiva e temperatura ambiente elevada.

Correção: Aplicar pano embebido em solvente antes da secagem da tinta. Após a secagem, lixar e aplicar nova demão, ajustando a distância da pistola à superfície e/ou utilizando um solvente menos volátil, adequado para temperatura ambiente elevada.

Figura 20.2 - Exemplo de Overspray

Outros defeitos

Não são aceitos os defeitos relacionados a seguir conforme PGS-005273:

Espessura irregular

A película da tinta possui espessura variável, fora dos limites de tolerância especificados.

Causas: Técnica de aplicação inadequada, pintura à pistola sob ação do vento, tinta com alta ou baixa viscosidade, diluição incorreta e equipamento de aplicação inadequada.

Correção: Controlar a espessura de película úmida, remover o excesso de tinta com trincha macia durante a aplicação e aplicar nova demão de tinta nas áreas com baixa espessura.

Fendilhamento (presença de fissura)

A película seca de tinta apresenta-se fissurada e fendilhada, atingindo o substrato.

Causas: Perda de flexibilidade da película, espessura excessiva e defeito de formulação.

Correção: Controlar a espessura de película úmida, reformular a tinta e remover a demão ou o sistema de pintura.

Craqueamento

A película de tinta apresenta-se fissurada e fendilhada, porém não atinge o substrato.

Causas: Perda de flexibilidade da película, espessura excessiva e defeito de formulação.

Correção: Controlar a espessura da película úmida e reformular a tinta.

Manchas (Manchamento)

A película de tinta apresenta-se manchada.

Causas: Homogeneização inadequada, superfície, equipamentos ou área de trabalho contaminados, respingos de solvente, inclusive água e defeitos de formulação.

Correção: Lixar e aplicar nova demão.

Impregnação de abrasivo (lixa)

A superfície da tinta apresenta-se áspera como uma lixa.

Causas: Abrasivos e poeiras levados pelo vento para a tinta aplicada ainda úmida, pintura sobre superfícies contaminadas com abrasivos e poeiras, utilização de tinta, rolo ou trincha contaminados com areia, poeira ou abrasivo.

Correção: Proteger a área a ser pintada, retirar a tinta ainda úmida com panos embebidos em solventes e lixar a pintura contaminada e aplicar nova demão.

Cratera

A película de tinta apresenta pequenas e uniformes crateras.

Causas: Retenção de solvente ou ar na aplicação, água e/ou óleo no ar de atomização da pistola, substrato muito quente, pressão muito alta, respingos de água sobre a tinta fresca e superfície contaminada.

Correção: Lixar a área e aplicar nova demão.

Inclusão de pelos (fiapos)

A pintura apresenta-se impregnada de pelos ou fiapos, visíveis ou retidos no interior do filme de tinta.

Causas: Contaminação da tinta fresca ou da superfície com pelos e fiapos trazidos pelo vento, contaminação da superfície a ser pintada ou da tinta ainda úmida por pelos de trincha, panos e rolos e tintas contaminadas com estas impurezas.

Correção: Filtrar a tinta, remover as impurezas da tinta ainda úmida e retocar, lixar a superfície após a secagem e retocar a pintura e verificar se os equipamentos de aplicação e a área de trabalho estão propícios para a aplicação.

Empolamento (bolhas)

A película de tinta apresenta saliências semiesféricas que variam de tamanho e intensidade.

Causas: Retenção de solventes, processo corrosivo acelerado, incompatibilidade ou excesso de corrente impressa (proteção catódica), Contaminação da superfície, do ar e/ou dos equipamentos de aplicação com sal, óleo, água e outros, incompatibilidade entre demãos de tintas e umidade relativa do ar elevada.

Correção: Remover a tinta aplicada na área danificada e reaplicar.

Descascamento

A película de tinta encontra-se solta, não aderente e desprendendo-se do substrato.

Causas: Limpeza de superfície inadequada, baixa rugosidade, contaminação da superfície após a limpeza ou entre demãos, incompatibilidade entre tintas, não atendimento aos intervalos entre demãos e umidade relativa do ar elevada.

Correção: Remover a tinta aplicada na área danificada e reaplicar.

Enrugamento

O filme de tinta apresenta-se irregularmente enrugado.

Causas: Espessura de película muito alta e solventes muito voláteis.

Correção: Dependendo da extensão do defeito, remover ou lixar a pintura. Em seguida, limpar e aplicar outra demão.

Empoamento

A pintura encontra-se sem brilho e com alteração de cor, coberta com uma fina camada semelhante ao pó de giz

Causas: Degradação da resina pela ação dos raios ultravioletas, com consequente redução de espessura, podendo ser pior quando há degradação dos pigmentos.

Correção: Lavar a superfície, lixar a superfície e aplicar uma demão de tinta resistente aos raios

ultravioletas.

Corrosão (picos expostos)

A película de tinta apresenta pontos de corrosão decorrentes de picos expostos.

Causas: Perfil de rugosidade da superfície elevado para espessura seca de tinta aplicada.

Correção: Adequar o perfil de rugosidade à espessura seca de tinta especificada e lixar a superfície e aplicar demão extra de tinta

Figura 20.3 - Enrugamento

Figura 20.4 - Empolamento

Figura 20.5 - Craqueamento

GARANTIA de performance

Independentemente da aceitação por parte da Vale, o aplicador deve garantir todos os serviços de pintura contra falhas e outros defeitos que possam advir da má preparação da superfície e/ou má aplicação e má qualidade da tinta utilizada.

O fornecedor deve, obrigatoriamente, fazer todos os testes necessários para uma boa performance do sistema de pintura aplicado, conforme normas ISO 8501-1, ISO 8502-6, NBR 11003, ISO 12944, NBR 10443, NBR-11003, NBR 15877 e NR-13:

Rugosidade do jateamento;

Teste de presença de cloretos na superfície;

Teste de aderência;

Temperatura do ambiente;

Temperatura do Substrato.

O fornecedor deve atender a todos os dados técnicos do controle de qualidade, conforme indicado neste procedimento e nos boletins técnicos dos fabricantes:

Preparo de superfície;

Relação de misturas das tintas;

Intervalo de repintura;

Vida útil da mistura;

Estocagem das tintas;

Espessura úmida/seca;

Umidade relativa do ar.

Com o intuito de se obter o maior desempenho possível para os sistemas de pintura especificados neste documento, é exigido o termo de garantia efetiva de desempenho mínimo conforme requisitos definidos abaixo:

Deve ser acordado entre a Vale ou representante delegado, aplicador e fabricante / fornecedor as responsabilidades de cada uma das partes para o estabelecimento da garantia efetiva.

As garantias efetivas são especificadas abaixo de acordo com as expectativas de durabilidades esperadas conforme norma ISO 12944 parte 1:

(L) Durabilidade Baixa: Expectativa de durabilidade de até 7 anos – Garantia efetiva mínima de 2 anos;

(M) – Durabilidade Média: Expectativa de durabilidade de 7 a 15 anos – Garantia efetiva mínima de 5 anos;

(H) – Durabilidade Alta: Expectativa de durabilidade de 15 a 25 anos – Garantia efetiva mínima de 8 anos;

(VH) – Durabilidade Muito Alta: Expectativa de durabilidade acima de 25 anos – Garantia efetiva mínima de 10 anos.

O termo de garantia deve conter os seguintes itens:

Sistema de Pintura especificado pela Vale com os respectivos microclimas e durabilidades esperadas conforme ISO 12944 partes 2 e 5;

Tempo mínimo de garantia efetiva;

Aprovação/validação do sistema de pintura especificado pela Vale por todas as partes envolvidas;

Exigência e comprovação de treinamento das equipes diretamente envolvidas na aplicação dos sistemas de pintura;

Documentação mínima de controle de qualidade da aplicação;

Definição das áreas de referência em conjunto da Vale ou representante delegado, aplicador e fabricante / fornecedor conforme ISO 12944 partes 7 e 8;

Definição do plano de manutenção do sistema de pintura considerando a frequência de inspeção, manutenções preventivas, reparos e outras ações necessárias acordada entre as partes;

Definição de cobertura da garantia. É obrigatório fornecer garantia efetiva quanto a presença de corrosões visíveis (grau Ri 3) e, quando especificado, quanto a bolhas, descolamento, craqueamento e retenção de cor / brilho, conforme padrão ISO 4628;

Definição das exceções da garantia efetiva tais como danos causados por fatores externos (danos mecânicos, soldagem etc.) e deterioração por ação eletroquímica devido a par bimetálico;

Definição das condições / responsabilidades de execução dos reparos decorrentes do acionamento da garantia efetiva, quer seja reparos da proteção anticorrosiva ou da substituição das estruturas metálicas.

- ANEXOS

|  | ANEXO A - NORMAS DE ESPECIFICAÇÃO DE TINTAS VALE Formato: Adobe PDF (22 páginas) |
| --- | --- |
|  | ANEXO B - PIT-PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES DE PINTURA E GALVANIZAÇÃO Formato: Microsoft Excel (2 páginas) |
|  | ANEXO C - LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PINTURA E GALVANIZAÇÃO Formato: Microsoft Word (8 páginas) |
|  | ANEXO D - PROCEDIMENTO PARA INSPEÇÃO DE PINTURA E GALVANIZAÇÃO Formato: Adobe PDF (18 páginas) |
|  | ANEXO E - SISTEMAS DE PINTURA VALE Formato: Adobe Word (94 páginas) |
|  | ANEXO F - PADRONIZAÇÃO DE CORES POR SITE Formato: Microsoft Excel - compactado (07 arquivos) |

DÚVIDAS, CRÍTICAS OU SUGESTÕES Para dúvidas, críticas ou sugestões relacionadas ao SPE, acesse a central online SPE Responde, disponível no Portal de Projetos, ou utilize o endereço eletrônico spe@vale.com Sua participação é fundamental nos processos de melhoria e manutenção do acervo do SPE.